Особенности кинетики структурирования толстостенных резиновых изделий

Киргизова К. В, Боголепова О.В., Медведева Е.В.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail: kseh.mouse@mail

При изготовлении резиновых массивных изделий актуальной задачей является обеспечение требуемой степени вулканизации. Примером таких изделий могут служить автомобильные шины, при неравномерной вулканизации слоев которой могут иметь место различные виды брака: отслоение элементов покрышки, пузыри под протектором и т.д. Важно подобрать такие режимы вулканизации, которые позволили предотвратить эти явления и повысить качество выпускаемой продукции [1-2]. Целью данной работы явилось изучение вулканизационных свойств и оценка кинетики сшивания протекторных резиновых смесей при нестационарных режимах вулканизации. Были выбраны 4 рецептуры, отличающиеся составом вулканизующей группы, типом и дозировкой наполнителей. Вулканизационные свойства резиновых смесей изучали с помощью реометра Монсанто при температурах 145, 155, 165 оС. Вулканизаты резиновых смесей получали прогревом в прессе, снабженном устройством определения теплофизических характеристик. Структурные параметры вулканизатов изучали методом равновесного набухания в растворителе. Оценивали также содержания свободной и связанной серы. В ходе исследования выделяли основные факторы, влияющие на кинетику структурирования эластомерных систем, оценивали характер и величину этого влияния на кинетику процесса. Скорость вулканизации композиций оценивали по значениям констант скорости К1 (в индукционном периоде) и К2 (в главном периоде), которые рассчитывали согласно уравнениям теории индукционного периода Корана. Экспериментальные данные позволили определить оптимальную продолжительность вулканизации при различных температурах. Она составила 13 минут для 145, 15 минут – 155, 18 минут – 165. Полученные результаты используются при математическом моделировании неизотермической вулканизации. Это позволяет разрабатывать оптимальные режимы вулканизации массивных резиновых изделий.

Литература

- Осошник И.А., Шутилин Ю.Ф., Карманова О.В. Производство резиновых технических изделий. Воронеж: ВГТА. 2007.

- Карманова О.В., Молчанов В.И., Мозгалев В.В., Паршута Д.О Разработка математической модели вулканизации двухфазных полимерных систем // Труды БГТУ.. No 4. 2013. С. 117-121.