Синтез новых термопластичных полиэфиримидов на основе ксилилен-бис-(4-оксифталевого ангидрида) и ароматических диаминов

Мандрова Н.А.1, Цегельская А.Ю. 2, Абрамов И.Г.3

1Московский Технологический Университет, МИТХТ им. М.В.Ломоносова, Москва,Россия

2ФБГУН Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С.Ениколопова РАН, Москва, Россия

3Ярославский Государственный Технический Университет, Ярославль, Россия

natalyamandrova@mail.ru

Ароматические полиимиды – класс полимеров, обладающий комплексом ценных свойств: высокая тепло- и термостойкость, превосходные физико-механические свойства в широком диапазоне температур, радиационная и химическая стойкость, хорошие полупроводниковые свойства. Необходимым свойством для использования ПИ в различных областях является их перерабатываемость: растворимость в органических растворителях и (или) термопластичность. В связи с этим синтезирована серия ароматических полиимидов (ПИ) на основе нового «шарнирного» диангидрида - ксилилен-бис-(4-оксифталевого ангидрида) и различных ароматических диаминов:

Структурная формула диангидрида

Синтез осуществляли высокотемпературной каталитической поликонденсацией в расплаве бензойной кислоты [1]. Полученные полимеры исследовали методами ИК-спектроскопии, ДСК и ТМА. Было показано, что структура диамина в большой степени влияет на растворимость и термические свойства синтезированных ПИ. Так температура стеклования в зависимости от структуры диамина изменяется от 190 до 2700С. ПИ, полученные с участием 2,2-пропилидендифенилоксидианилина (ПИ А), 4,4’-оксидианилина, дианилинфлуорена, являются термопластичными полимерами с температурами течения 250,  320 и 3300С, соответственно. ПИ А хорошо растворим в хлороформе и амидных растворителях.

Литература

- Kuznetsov A.A One-Pot Polyimide Synthesis in Carboxylic Acid Medium.// High Performаnce Polymers. - 2000. - V. 12. - р. 445-460.