Влияние состава осадительной ванны на механические свойства композитных пленок на основе целлюлозы и ПАН.

Шатохина Е.Э., Говоров В.А., Виноградов М.И., Макаров И.С.

ИНХС РАН, 119991, Москва, Россия

E -mail: katrinchan1004@gmail.com

Целлюлозные мембраны остаются востребованными уже многие десятилетия. Основными их достоинствами являются относительно низкая стоимость, высокая химическая стойкость к ряду растворителей, биосовместимость, возможность легкой утилизации и т.д. Мембраны, получаемые из растворов целлюлозы в N-метилморфолин-N-оксиде (NММО) вызывают отдельный интерес. Это связано как с растущими экологическими требованиями к производствам целлюлозных материалов, так и с уникальными свойствами получаемых по ММО-процессу пленок. Использование же “твердофазного” ММО-процесса, в котором в качестве растворителя выступает NMMO (H2O~8-13%), позволяет решить ряд вопросов, связанных с обозначенными требованиями, а именно увеличить концентрацию целлюлозы в растворе до 18%, уменьшить количество стадий в производственном процессе и расход энергии при регенерации растворителя.

Пленки из растворов целлюлозы в NMMO получают методом коагуляции тонкого слоя раствора различными жидкими осадителями, поэтому структура целлюлозы в пленках и их морфология определяются как концентрацией целлюлозы в растворе, так и процессами осаждения, кондиционирования и сушки. Варьирование этих условий позволяет контролировать транспортные свойства. К сожалению, целлюлозные пленки обладают высокой гигроскопичностью, что может приводить к изменению их мембранных свойств во времени, поэтому одной из актуальных задач является повышение их стабильности к воздействию окружающей среды. Поскольку NMMO является хорошим растворителем, как по отношению к целлюлозе, так и к ПАН, который также является мембранным материалом, возникает возможность получения композитных пленок целлюлоза-ПАН, более стабильных к внешним воздействиям. В данной работе были получены растворы целлюлозы, содержащие до 5% ПАН, выбрана осаждающая способность соответствующего коагулянта (водные растворы NMMO), сформованы пленки и исследованы их проницаемость и удерживающая способность по отношению к Orange II. В результате, установлены оптимальные составы композиций и режимы формования, обеспечивающие приемлемые транспортные характеристики и эксплуатационную стабильность композитных пленок.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН при финансовой поддержке ФАНО России.