Влияние углеродных нанотрубок на электрохромные свойства полиаминоамида.

Фролов Д. Г., Хорова А.И., Божьев И. В.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: d_frolov@polly.phys.msu.ru

Электрохромизм определяется как обратимое изменение коэффициента пропускания материала в результате протекания электрохимической окислительно-восстановительной реакции. Материалы, обладающие такими свойствами, называются электрохромными. Электрохромные материалы обычно переключаются между прозрачным и цветным или между двумя цветными состояниями (мультихромные). Одним из наиболее перспективных типов электрохромных материалов являются полимеры, обладающие высоким оптическим контрастом, короткими временами переключения и большими возможностями изменения электрохромных свойств посредством как ковалентной так и нековалентной модификации мономерного звена макромолекул.

Целью данной работы было исследование влияния многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) на электрохромные свойства тонких пленок полиаминоамида с боковыми группами трифениламина и карбазола.

Основные электрохимические и оптические характеристики (потенциалы окислительно-восстановительного процесса, времена переключения, оптический контраст) образцов были изучены методами циклической вольтамперометрии, хроноамперометрии и оптической спектроскопии. Полимер демонстрирует обратимые окислительно-восстановительные реакции. На циклических вольтамперограммах были определены два пика окисления E1/2 0,78 и 1,23 В при потенциалах относительно Ag/AgCl электрода. Редокс реакции сопровождаются изменением цвета: при E1/2 0,78 В пленка окрашивается в зеленый цвет, характерный для группы карбазола, а при 1,23 В - в характерный для трифениламина тёмно-синий. В работе проанализировано влияние МУНТ на основные электрохимические и оптические свойства полимерных пленок. Циклические вольтамперограммы пленок, полученных из дисперсий полимер-МУНТ, практически идентичны вольтамперограммам пленок полимера. При этом отмечено значительное улучшение времен переключения и стабильности (наблюдается увеличение числа циклов окисления/восстановления, за которое образец теряет свои электрохромные свойства).

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-01019