Покрытие частиц феррофосфата лития полидопамином

и свойства катодного материала на их основе

Ярчук А.Р.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: anechka1955@yandex.ru

В настоящее время литий-ионные аккумуляторы занимают лидирующее положение на рынке автономных источников питания. Однако проблема повышения их эффективности и удешевления до сих пор остается весьма актуальной. При этом особое внимание уделяется материалам положительного электрода (катода), наиболее перспективным из которых является LiFePO4. Обладая высоким напряжением разряда (3,45 В) и высокой теоретической удельной емкостью (170 мА∙ч/г), катодные материалы на основе LiFePO4 отличаются относительно низкой стоимостью, экологической безопасностью и термической устойчивостью. Основной их недостаток -  низкая электронная проводимость (10–9 См/см), не позволяющая достичь теоретических характеристик материала.

Целью данной работы является создание равномерного углеродного покрытия на поверхности частиц феррофосфата лития, позволяющего обеспечить высокую электропроводность катодного материала, которая, в свою очередь, будет способствовать увеличению удельной емкости LiFePO4.

Изучение структуры коммерческого феррофосфата лития методом ПЭМ показало, что распространенный метод спекания частиц LiFePO4 с сажей или органическими прекурсорами не позволяет достичь необходимого результата. Альтернативным решением является использование полимеров в качестве источника углерода. Известно, что поликонденсация допамина в присутствии различных материалов приводит к образованию на их поверхности равномерной пленки полидопамина, толщину которой можно контролировать путем изменения концентрации допамина в растворе и времени обработки.

В данной работе были изучены условия, влияющие на поликонденсацию допамина (pH, время модификации, наличие посторонних ионов), а также разработана методика модификации катодных материалов полидопамином с использованием частиц LiFePO4, полученных гидротермальным методом. При массовом соотношении допамина к феррофосфату лития 1:10 были получены частицы, покрытые слоем полидопамина толщиной около 10 нм. Изучение электрохимических свойств полученных материалов показало, что модифицированные частицы обладают удельной емкостью 150 мА∙ч/г, которая близка к теоретической.