Превращение н-гексана на катализаторе Pr/(NH4)ЦВМ

Комарова Н.И., Тараскин М.О., Силаев В.А., Гадиров Э.А.

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: komarova.ni@mail.ru

Современные тенденции развития общества, связанные с постоянно увеличивающимися потребностями человечества в качественном моторном топливе, сжиженных углеводородных газов и ужесточение нормативных документов требует поиска новых, экологически безопасных способов их получения. Одним из путей решения данной проблемы является создание новых каталитических систем превращения углеводородов. В связи с этим в данной работе проведено исследование каталитической активности катализатора (NH4)ЦВМ промотированного празеодимом в количестве 0,8 мас.%

Серию опытов проводили в интервале температур 300-500 ˚С (шаг 50 ˚С), в токе водорода, скорость подачи сырья 0,4 ч-1. Перед испытанием катализатор восстанавливали в токе водорода при температуре 500 ˚С в течение 2 часов, при объемной скорости подачи водорода 2 л/ч. Анализ сырья и полученных продуктов его превращения проводили методом газожидкостной хроматографии.

С ростом температуры отмечается увеличение степени превращения н-гексана с 85.3% до 99.9% (максимальное значение отмечено при температуре 500 ˚С), увеличение  содержания  С1-С3  с  1,6 до 22,6 мас.%, уменьшение содержания углеводородов изостроения С4-С6 падает с ростом температуры  с 40.5 до 12.9 масс.%.  Суммарное содержание ароматических углеводородов (которые в основном представлены бензолом, толуолом, ксилолами) с увеличением температуры растет с 0.7 мас.% при температуре 300 ˚С до 10.2 мас.% при 500 ˚С. При этом необходимо отметить, что содержание бензола с повышением температуры также растет, и максимальное значение отмечено при 500°С  - 0.9 мас. % Данные по ароматическим углеводородам в целом и по бензолу в частности хорошо согласуются с требованиями нормируемыми ЕВРО-5.  Также необходимо отметить, что получаемый жидкий продукт имеет большое значение октанового числа, максимальное значение отмечено при 500 ˚С – 98 пунктов по исследовательскому методу. В результате установлено, что превращение н-гексана  на катализаторе  (NH4)ЦВМ промотированного празеодимом дает возможность получения высокооктановых компонентов автомобильных бензинов и газа, с преимущественным содержанием пропана и бутана.

Научный руководитель – к.х.н., доцент Аниськова Т.В.