Катализаторы разложения озона в сухом газе на основе талюма  и оксидов Mn и Fe

Смирнов А.В., Фишман В.М.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: vovafishman@yandex.ru

Озон является экологически чистым окислителем, например, при очистке воды и воздуха. Озон – токсичен. Актуальна проблема разложения его остаточных количеств.

Созданы катализаторы разложения озона следующего состава: талюм (60%) и оксид марганца (40%); талюм (60%) и оксид  железа (40%). Синтез катализаторов осуществлялся гидротермальным методом после механического смешения компонентов при температуре 90°С. Затем катализаторы подвергали термической обработке в муфельной печи при температурах 400-450 °С. Для катализаторов измерена активность в сухом газе при комнатной температуре. Определены структурные характеристики. Для катализатора оксид марганца-талюм: удельная поверхность – 100 м2/г; объем пор – 0.39 см3/г; основой диаметр пор находится в диапазоне 30 – 100 Å. Для катализатора оксид железа-талюм: удельная поверхность – 110 м2/г; объем пор – 0.26 см3/г; основой диаметр пор находится в двух основных диапазонах 20– 50 Å и 100-500 Å.

Активность катализатора определялась величиной γ(гамма), которая показывает отношение числа эффективных, завершающихся разложением, соударений молекул озона с поверхностью катализатора, к общему числу соударений. Значение γ определись по формуле[1]      =4ln(C0/C)/u·S,    где  Со и С (мг/л) соответственно начальная и конечная концентрация озона в газовом потоке,  - объемная скорость газового потока (см3/с), 
 – тепловая скорость движения молекулы озона (см/с), S – геометрическая поверхность всех гранул катализатора в реакторе (см2).

Измеренные значения коэффициентов  для созданных катализаторов в сухом газе составили для составов: оксид марганца-талюм 1.28*10-4; оксид железа-талюм  0,44*10-4, соответственно. Погрешность измерений 10%. Таким образом, получены катализаторы разложения озона на основе талюма, содержащие в качестве активных компонентов оксиды марганца или железа. Показана их эффективность в реакции разложения озона в сухом газе.

Литература

[1] Лунин В.В., Попович М.П., Ткаченко С.Н. Физическая химия озона. 
– М.: Изд-во МГУ. 1998. 480 с.