Структура и квантово-химические расчеты солей на основе магнитоактивного комплекса [FeIII(3-OMe-Sal2-trien)]+ с нитрат и йодид анионами

Крапивин В.Б. 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физико-химический факультет, Москва, Россия

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: krapivin-vb@mail.ru

Координационные комплексы переходных металлов с d4-d7 электронной конфигурацией могут демонстрировать спин-кроссовер переход (СКП) под воздействием различных внешних факторов: облучение светом, изменение давления, температуры и т.д. При этом происходят значительные изменения структуры и свойств комплекса. Благодаря возможности напрямую управлять свойствами, такие соединения находят применение в создание новых молекулярных материалов, датчиков и устройств. Наиболее изучены  гексадентатные (N4O2) магнитоактивные комплексы Fe(III) saltrien-типа, получаемые конденсацией триэтилентетрамина с R-замещенным салицилальдегидом.

В данной работе впервые получены соли [FeIII(L)]NO3H2O (1) и [FeIII(L)]I (2), где L=3-OMe-Sal2-trien. Установлены структуры (1) при 120К, 293К и (2) при 100К, 293К. Исследования магнитных свойств методом гамма-резонансной спектроскопии (ГРС) в температурном диапазоне 5-305К показали, что комплексы полностью находятся в низкоспиновом (НС) состоянии (S=1/2). Выполнены квантово-химические расчеты по оптимизации геометрий в низко- и высокоспиновых (ВС) состояниях катиона [FeIII(L)]+, а также структурных фрагментов NO3-[FeIII(L)]+H2O (1) и [FeIII(L)]+I- (2) в программном пакете Gaussian 09. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии противоионов на структуру катиона. Согласно выполненным расчетам, рентгеноструктурным и ГРС данным геометрия катиона в 1 соотноситься со спиновым состоянием, а в 2 катион, находясь в НС состоянии, имеет геометрию ВС.

Выражаю благодарность за помощь в постановке и проведении работы научному руководителю с.н.с. ИПХФ РАН к.х.н. Спицыной Н.Г., за сотрудничество студенту 5-го курса ФФФХИ МГУ им. М.В. Ломоносова Благову М.А. Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2014-0026 и Программы №1 Президиума РАН. При выполнении работы использовалась приборная база ЦКП и вычислительного центра ИПХФ РАН.