Поверхностно-модифицированные фториды тербия-европия, демонстрирующие температурную зависимость люминесценции в физиологическом диапазоне температур

Целых Л.О.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lyuba.tselih@mail.ru

Разработка люминесцентных нанотермометров является одной из важных отраслей в развитии биомедицинских исследований, поскольку обеспечивает возможность бесконтактного высокоточного измерения температуры внутри тканей живых организмов. Немаловажное значение люминесцентная биовизуализация и термометрия имеют в развитии методов диагностики и терапии раковых заболеваний, поэтому актуальным на сегодняшний день является создание новых материалов с линейной зависимостью регистрируемого сигнала от температуры в физиологическом диапазоне температур (35-45ºC).

Подходящими кандидатами на роль молекулярного термометра являются поверхностно-модифицированные фториды тербия-европия, которые обладают необходимыми оптическими свойствами, высокой фотостабильностью и не являются цитотоксичными.

Цель работы заключается в исследовании влияния лиганда на интенсивность люминесценции, а также влияние лиганда и соотношения металлов на температурную чувствительность на основе наночастиц биметаллических фторидов тербия-европия поверхностно модифицированных органическими лигандами L@TbxEu1-xF3 (x = 0.0005, 0.001, 0.004 и 0.01), а также подборе метода синтеза наночастиц. В качестве лигандов (L) были выбраны бензоат- (bz-) и терефталат-анионы (tph2-).

Нами была подобрана оптимальная методика синтеза, которая позволяет получить наночастицы биметаллических фторидов тербия-европия. Изучение люминесцентных свойств немодифицированных и модифицированных фторидов показали, что лиганд практически не влияет на соотношение полос люминесценции и не участвует в процессах, зависящих от температуры. Однако поверхностное модифицирование оказывает сильное влияние на яркость люминесценции. Температурная зависимость является линейной как в области низких температур (77-293 К), так и в физиологическом диапазоне (305-320 K). Максимальная температурная чувствительность, полученная для tph@Tb0.999Eu0.001F3 равняется 0.5% K-1, и при температуре 40 ºC составляет 0.4% K-1, это соединение демонстрирует нетоксичность и клеточную проницаемость, и проявляет ионную люминесценцию ионов и тербия и европия в клетках, что позволяет рекомендовать его как клеточный термометр.