Синтез гидридов на основе интерметаллических соединений RNi1-xSix (R=Dy, Gd; x=0.05, 0.02)

Лебедева Л.М.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lll-lebedeva@mail.ru

Гидриды интерметаллических соединений (ИМС) содержат значительное количество водорода и являются перспективными материалами для его безопасного хранения, а также обладают новыми физико-химическими и магнитными свойствами.

В настоящей работе исследовали взаимодействие с водородом соединений RNi1-xSix  (R- Dy, Gd, х=0.02, 0.05). Эти соединения были получены на основе соединений RSi и RNi  (R=РЗМ) со структурным типом CrB и FeB [1]. Из литературы известно, что соединения RSi и RNi (R=РЗМ) обладают уникальными магнитными свойствами [2]. По данным рентгенофазового анализа (РФА) установлено, что исследованные нами соединения GdNi0.98Si0.02, GdNi0.95Si0.05 и DyNi0.95Si0.05 также кристаллизуются в структурных типах CrB и FeB.

Проведенное исследование показало, что соединения GdNi0.98Si0.02, GdNi0.95Si0.05 и DyNi0.95Si0.05 реагируют с водородом при давлении до 100 атм. и образуют гидридные фазы, содержащие около 3.0-3.5 Н/ИМС водорода. По данным РФА у полученных гидридных фаз в зависимости от условий синтеза происходит полное или частичное изменение структурного типа с CrB на FeB. Для соединений GdNi0.98Si0.02, GdNi0.95Si0.05 и DyNi0.95Si0.05 и гидридных фаз на их основе проведено исследование магнитных свойств.

Литература

[1] Schobinger-Papamantellos P., Buschow K.H.J., Rodriguez-Carvajal J. Magnetic Phase Diagrams of the CrB- and FeB-type HoSi Compounds // J. Magnetism and Magnetic Mat. 2011. V.  323. P.  2592-2607.

[2] Лякишев, Н. Диаграммы состояния двойных металлических систем. М., 1997.