Окислительная функционализация азотзамещенных малослойных графитовых фрагментов

Екимов М.С., Архипова Е. А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ypa123net@mail.ru

Малослойные графитовые фрагменты (МГФ) благодаря своим уникальным свойствам находят применение в катализе, в устройствах хранения энергии, в качестве композитных материалов. Среди основных методов модификации свойств материала выделяют гетерозамещение и поверхностную функционализацию кислотами-окислителями. Введение в структуру атомов азота изменяет электронные свойства материала, в то время как обработка азотной кислотой способствует формированию различных поверхностных кислородсодержащих групп.

В настоящей работе исследовано влияние окисления на морфологию, поверхностный состав азотдопированных МГФ (N-МГФ). Полученные пиролизом ацетонитрила N-МГФ были функционализированы в течение 0,5 – 5 часов путем кипячения в концентрированном растворе азотной кислоты с почасовым отбором проб. Методом ПЭМ установлено, что в процессе окисления морфология графитовых фрагментов претерпевает значительные изменения: ранее структурированные слои углерода разрушаются и деформируются. Увеличение дефектности подтверждено данными КР-спектроскопии: окисление приводит к росту  отношения интенсивностей линий ID/IG. Методом РФЭС установлено, что общее содержание кислорода резко растет и достигает постоянного значения 21 ат.% при 1 ч окисления, в то время как общее содержание азота падает, при этом наблюдается рост окисленных форм азота и уменьшение доли замещающего, пиррольного и пиридинового N.

Введение атомов азота в структуру углеродных слоёв значительно улучшает ёмкостные характеристики N-МГФ, исследованных в качестве электродных материалов в составе суперконденсаторных сборок. Полученные значения ёмкости для N-МГФ составили 145 Ф/г и 120 Ф/г при использовании в качестве электролитов растворов ионных жидкостей N+Me4TFSI- и N+Et4TFSI- в ацетонитриле соответственно, что значительно превосходит значения, характерные для недопированных структур.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-29-06439 офи_м.