Поиск и направленный синтез халькогенитов железа Fe2SexTe(3-x)O9

Курашкина А.А., Ахроров А.Ю.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: annak180299@yandex.ru

В настоящее время объектами интенсивного экспериментального и теоретического изучения являются соединения с магнитными структурами низкой размерности. Особенностью низкоразмерных магнетиков является наличие богатого спектра квантовых эффектов, приводящих к возникновению необычных магнитных свойств.

Перспективным классом для поиска соединений, проявляющих свойства низкоразмерных магнетиков, является класс халькогенитов 3d переходных металлов, в частности, железа. Такие соединения, благодаря наличию группировок со стереохимически активной парой электронов, проявляют тенденцию к образованию кристаллических структур с пустотами, что может повысить вероятность формирования цепочек, лестниц или слоёв, построенных из катионов металлов.

На настоящий момент в литературе описано не так много селенитов и теллуритов железа. Известно о существовании фаз Fe2(SeO3)3 и Fe2Te3O9, которые имеют одинаковый стехиометрический состав, но обладают различной кристаллической структурой. Частичная замена селенитных группировок на теллуритные может привести к образованию новых фаз, позволит проследить закономерности изменения структурного каркаса при замене атома халькогена. Изменение химического состава и кристаллической структуры соединений может повлечь за собой изменение магнитного поведения подсистемы из ионов Fe3+.

Целью данной работы является поиск и направленный синтез смешанных селенит-теллуритов состава Fe2SexTe(3-x)O9 (x = 1,5; 2; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,75) с использованием методов газотранспортных реакций и ампульного синтеза. Методом ГТР получена фаза Fe2Se2.5Te0.5O9 в виде монокристаллов, для неё установлены структурные характеристики. Осуществлён направленный синтез соединения данного состава в виде поликристаллического образца с использованием Fe2O3, TeO2 и SeO2 в качестве прекурсоров. Все операции по взятию навесок осуществлялись в сухом боксе, продуваемом аргоном. Более подробно результаты экспериментов обсуждаются в докладе.

Авторы выражают благодарность научным руководителям Бердоносову П.С. и Долгих В.А. (химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра неорганической химии).

Работа выполнена при поддержке РФФИ гранты 16-03-00463, 17-03-01168