Синтез двойных перовскитов Ba2YMO6 (M=Nb, Ta) в виде тонких пленок и пленочных композитов с высокотемпературным сверхпроводником YBaCuO

Нигаард Р.Р., Кауль А.Р., Данилевич И.Р.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
химический факультет, Москва, Россия

E-mail: rnygaard@mail.ru

Оксидные фазы состава Ba2YMO6 (M=Nb, Ta), кристаллизующиеся в структуре перовскита с удвоенным параметром элементарной ячейки (двойные перовскиты) вызывают интерес в связи с возможностью использования их в качестве буферных слоев и искусственных центров пиннинга (ИЦП) при получении эпитаксиальных пленок высокотемпературных сверхпроводников редкоземельного ряда REBa2Cu3O7-x. Принципиально важным является вопрос морфологии образующихся ИЦП (наноколонны или округлые наночастицы), формирующих ландшафт пиннинга. Морфология ИЦП в свою очередь сильно зависит от способа получения пленочных композитов. Эти соображения обосновывают интерес к получению тонких пленок двойных перовскитов методом MOCVD

Методом MOCVD на установке с вертикальным горячестеночным реактором и импульсной подачей порошка прекурсоров в испаритель были получены тонкие ориентированные пленки двойных перовскитов Ba2YMO6 (M=Nb, Tа), а также их тонкопленочные нанокомпозиты с высокотемпературным сверхпроводником YBa2Cu3O7-d. В качестве прекурсоров использовались дипивалоилметанаты Y(thd)3 и Cu(thd)2, аддукт Ba(thd)2·tgm и смешанно-лигандные комплексы Nb(i-C3H7O)4thd, Ta(i-C3H7O)4thd. Рост пленок двойных перовскитов проводили в интервале температур 890-950оС, нанокомпозитов – 830-850оС, и рО2 5,2 и 2 мбар, соответственно. Состав и структуру пленок исследовали методом РСМА, рентгеновской дифракции (θ-2θ- и φ-сканирование) и ПЭМ. Полевые зависимости критической плотности тока нанокомпозитов измеряли на системе PPMS 9 при 4,2-77К.

Было показано, что введение 2.5% мол. Ba2YNbO6 в матрицу YBa2Cu3O7-d ведет к увеличению силы пиннинга на 10.6%, а дальнейшее увеличение концентрации включения ведет к ее резкому снижению. Также было показано, что при частичном замещении Nb на Та на 20.43% при общей концентрации включения 5% мол. сила пиннинга увеличивается на 19.72%, достигая своего максимального значения.

2,2,6,6-тетраметилгептандион-3,5

тетраэтилен-гликоль-диметиловый эфир