Синтез нанодисперсных ап-конверсионных люминофоров NaY0,8Yb0,18Re0,02F4 (Re = Ho, Er, Tm) путем осаждения из водно-спиртовых растворов

Линник Д.С.

Донецкий национальный университет, г. Донецк

Linnikus_911@mail.ru

Ап-конверсионные люминофоры представляют собой системы, способные передавать низкоэнергетическое излучение из ИК-области в более высокоэнергетическое излучение в видимой или ближней УФ-области спектра. Люминофоры на основе NaYF4 являются более перспективными материалами по сравнению с квантовыми точками на основе селенидов кадмия не только из-за их низкой токсичности, но и более высокими квантовыми выходами ап-конверсионной люминесценции. Большинство работ по синтезу данного типа люминесцентных наноматериалов реализованы на основе термическом разложения трифторацетатов в высококипящих органических растворителях, что в значительной степени осложняет синтез и очистку готового материала.

Работа посвящена синтезу нанопорошков люминесцентных материалов состава NaY0,8Yb0,18Re0,02F4 (Re = Ho, Er, Tm) путем осаждения из водных и водно-спиртовых растворов хлоридов РЗЭ фторидами натрия и аммония. Осаждение вели как путем покапельного добавления раствора РЗЭ в раствор фторида натрия, так и путем быстрого смешивания растворов для достижения мгновенной нуклеации частиц и предотвращения их дальнейшего роста. В качестве сорастворителя хлоридов РЗЭ использовали глицерин и этиленгликоль. Изучено влияние введения спирта в раствор прекурсора на фазовый и элементный состав продукта, а также на морфологию наночастиц как в присутствии ПАВ (ОК, Igepal CO-520), так и без них. Установлено, что синтезируемые люминофоры представляют собой однофазные системы кубической фазы. Размер синтезируемых частиц составляет от 30 до 100 нм в зависимости от условий синтеза. Введение ПАВ привело к увеличению размера частиц. Нейтроноактивационным методом изучено отклонение от стехиометрии пары Yb-Re. КАРС-микроскопией изучены люминесцентные свойства полученных материалов. Установлено, что лучший выход ап-конверсионной люминесценции наблюдается в системах пары Yb-Tm, полученного осаждением из водно-глицеринового раствора 5-ти кратным избытком фторида натрия.