Мессбауэровская диагностика продуктов взаимодействия
 металлического железа с нитратами натрия и калия

Зорин И.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: zorin_igor@list.ru

Перспективным методом получения различных неорганических соединений и материалов является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС). Этот метод отличает высокая технологичность, простота в управлении и низкая стоимость требуемого оборудования и реагентов. Ранее в [1] была описана технология получения соединений, содержащих железо в высоких степенях окисления (+4, +5, +6) методом СВС. По данной методике возможен синтез материалов позволяющих после выщелачивания водой получать растворы ферратов с различными, в зависимости от составов исходных смесей реагентов, концентрациями. В настоящей работе изучали зависимость от относительного содержания щелочных металлов состава продуктов СВС при взаимодействии металлического железа со смесью нитратов натрия и калия, а также выход феррат-ионов при выщелачивании продуктов СВС. Для этого в работе методом мессбауэровской спектроскопии исследовали продукты взаимодействия смеси нитратов щелочных металлов с избыточным количеством металлического железа. Относительное содержание солей натрия и калия при этом варьировали с шагом не более 10% при сохранении общего содержания нитрат-ионов. Мессбауэровские спектры полученные при комнатной температуре для продуктов СВС всех образцов содержат компоненты относящиеся как к исходному металлическому железу, так и к соединениям железа в степенях окисления от +2 до +4. Относительное содержание соединений железа (+4) в образцах составляло от 1.0 до 14.7%. Выщелачивание полученных продуктов СВС приводит к диспропорционированию соединений железа (+4) до (+6) и (+3) с образованием фиолетовых растворов феррата (+6) отличающихся наличием характеристичных полос поглощения при 510 и 800 нм. По данным спектрофотометрического анализа в работе определена зависимость выхода феррат-ионов от относительного содержания щелочных металлов в исходных прекурсорах.

[1] Панкратов Д.А., Макунин А.В., Малин А.Г. // Патент РФ «Композиция для синтеза кислородных соединений железа со степенями окисления (+4), (+5) и (+6), способ её получения и способ её применения». RU 2600346.

Работа выполнена на кафедрах радиохимии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Панкратова Д.А.