Синтез композитов Со-УНТ методом искрового плазменного спекания и исследование их физико-химических свойств

Паслова М.С.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: paslova.maria@gmail.com

Уникальные проводящие, структурные и химические свойства углеродных нанотрубок (УНТ) позволяют использовать их в самых разных областях науки и технологии. Однако низкая насыпная плотность и порошкообразность ограничивают возможности их применения и компактизация является важной задачей. Одним из решений является метод искрового плазменного спекания (ИПС), основанный на одновременном воздействии механического давления и импульсного постоянного тока. Такой подход выделяется экспрессностью, широким диапазоном давления и температуры спекания. При обработке УНТ, модифицированных оксидами металлов, возможно восстановление оксидов углеродом и образование стабилизированных наночастиц металлов. Частицы, инкапсулированные в углерод, являются перспективным материалом для магнитных носителей информации, а также обладают каталитической активностью [1].

В настоящей работе синтезирован ряд образцов состава Co3O4/УНТ с содержанием кобальта 10 масс. % и проведена их ИПС-обработка. Влияние температуры спекания на структуру, морфологию, электрические и магнитные свойства материалов было изучено с помощью спектроскопии КР, электронной микроскопии, РФЭС, РФА и in-situ магнитометрии. Установлено, что в условиях ИПС-обработки в диапазоне 600-1000оС происходит восстановление оксида кобальта до металла и стабилизация последнего углеродной оболочкой, электропроводность и плотность образцов возрастает с повышением температуры спекания. Полученный материал обладает ферромагнитными свойствами, обнаружена анизотропия электропроводности. Предложен механизм образования частиц Co@C. Толщина и дефектность оболочек, а также размеры частиц Co могут варьироваться путем изменения условий спекания.

Литература

- Erokhin A.V. et al. Phenylacetylene hydrogenation on Fe@C and Ni@C core–shell nanoparticles: About intrinsic activity of graphene-like carbon layer in H2 activation // Carbon. 2014. №74. P. 291–301.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Президиума РАН #I.14