Особенности электроосаждения плёнок сульфида кадмия из электролита на основе Na2SO3

Демиденко И.В., Вербина А.В.

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, физико-математический факультет, Тирасполь, Приднестровская Молдавская республика

E-mail: demidenko.vanya@list.ru

Одним из самых распространенных составов водных электролитов, применяемых при осаждении сульфида кадмия (CdS), являются электролиты на основе тиосульфата натрия и растворимой в воде соли – сульфата [1,2], хлорида [3], нитрата кадмия [4].

В данной работе представлены результаты по электрохимическому синтезу сульфида кадмия из электролита на основе сульфата кадмия и сульфита натрия. Предлагаемый электролит позволяет получать плёнки, обладающие зеркальной поверхностью с хорошей отражающей способностью, скорость роста плёнок в 10 раз превышает аналогичный показатель, полученный в электролите на основе Na2S2O3, при прочих равных условиях.

С другой стороны, рассматриваемый электролит имеет ограничения по сроку службы. В процессе осаждения плёнки электролит истощается и становиться непригодным для продолжительного использования. При достаточно длительном использовании электролита катодная плотность тока, соответствующая потенциалу осаждения, стремится к нулю. Такого рода деградация электролита объясняется убыванием концентрации SO32- в растворе, являющимся источником серы в реакции образования CdS, что подтверждается исследованием зависимости концентрации SO32- в электролите от длительности осаждения. Данные исследования были проведены посредством окислительно-восстановительного титрования проб электролита, отбираемых через равные интервалы времени. Нестабильность сульфит иона в кислой среде или при относительно высокой температуре объясняет характерную для рассматриваемого электролита тенденцию к сокращению срока службы с ростом температуры или при понижении его водородного показателя.

Учёт механизма деградации электролита позволил подобрать условия осаждения, при которых электролит более стабилен и способен сохранять работоспособность в течение продолжительного времени.

Литература

[1] Kim Y., Jung J., Kim S., Chae W.S., // Materials Transactions 2013. V. 54, N 8. P. 1467–1472.

[2] Power G.P., Peggs D.R., Parker A.J., // Electrochim. Acta 1981. V.26. N 5. P. 681-682.

[3] Ли Т. А., Клочко Н. П. // Радиофизика и электроника. 2007. T. 12. № 2. C. 367-371.

[4] Mammadov M. N., Elrouby M // Int. J. Thin Film Sci. Tec. 2012 V.1. N2. P. 43-53.