Газофазное фторирование платины атомарным фтором

Жиров М.С.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: zhirovmaxim@gmail.com

Исследование процессов, происходящих в системе платина – фтор, началось более 50 лет назад, однако некоторые аспекты взаимодействия {Pt+F} остаются неизученными.

Для экспериментального исследования взаимодействия{Pt+F} в качестве источника атомарного фтора был использован тетрафторид тербия TbF4. При термическом разложении этого фторида газовая фаза представляет смесь {F + F2}, причём равновесие сильно смещено в сторону атомарного фтора [1].

Фторирование платины изучено в экспериментах, различающихся организацией взаимодействия {Pt+F}. Исследовалось фторирование чистой платины в виде фольги (d = 0.1мм), и платины в составе комбинированных Pt/Ni-пластинок, в которых платиновая фольга находилась в контакте с никелевой (d = 0.2мм). Методом высокотемпературной масс-спектрометрии (ВТМС) в ходе фторирования определены парциальные давления фтора, P(F) и P(F2), продуктов фторирования, P(PtF4) и P(PtF6). Рассчитаны отношения давлений, P(F)/P(F2) и P(PtF6)/P(PtF4), константы равновесия реакций, PtF4 + F2 = PtF6 и PtF4 + 2F = PtF6; проведено сравнение полученных величин с литературными данными. По окончании экспериментов методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) анализировалась микроструктура и состав слоя, образовавшегося на поверхностях платины и никеля. По имеющимся данным, слой продукта на поверхности Pt представляет твёрдый раствор Pt2F6-PtF4. Установлено, что при одинаковых условиях фторирования (P(F), T, время) количество продукта, сформированного на поверхности платины в составе Pt/Ni-пластинок существенно больше, чем на чистой платине. При фторировании Pt/Ni-пластинок отмечено, что толщина слоя продукта на поверхности платины существенно зависит от соотношения площадей платины и никеля. Для интерпретации полученных данных сделано предположение об участии в реакции фторирования атомарного фтора, адсорбированного на поверхности (Fадс). За счёт различия скоростей фторирования платины и никеля достигается градиент концентраций атомов Fадс, и возникает диффузионный поток этих атомов, направленный на поверхность платины.

Литература

1. Chilingarov N.S., Rau J.V., Sidorov L.N., Bencze L., Popovic A., Sukhoverkhov V.F. Atomic fluorine in thermal reactions involving solid TbF4. J. Fluorine Chem. A 2000, 104, 291-295.