Синтез, структура и электрофизические свойства твёрдых растворов

состава PrBaCo2–xAlxO6–δ

Маршеня С.Н.

Институт естественных наук и математики УрФУ им Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

Институт химии твёрдого тела УрО РАН, Екатеринбург, Россия

E-mail: Sergey.Marshenya@gmail.com

На сегодняшний день сложные оксиды на основе двойных перовскитоподобных кобальтитов RBaCo2O6–δ, где R – РЗЭ или иттрий, рассматриваются в качестве основы катодов твердоокидных топливных элементов и кислородпроводящих керамических мембран благодаря высоким значениям электронной и ионной проводимости. Тем не менее, в настоящее время их практическое применение ограничено высокими коэффициентами термического расширения (КТР), несопоставимыми с таковыми для электролита, что усложняет процесс спекания. Избирательное введение допантов в катионную подрешетку сложных оксидов является традиционным способом решения подобных проблем и может способствовать расширению спектра практических приложений данных соединений.

В настоящей работе исследованы структура, кислородная нестехиометрия и электротранспортные свойства твердых растворов состава PrBaCo2-хAlxO6–δ. Синтез сложных оксидов проводили глицерин-нитратным методом. Аттестацию фазового состава проводили методом порошковой рентгеновской дифракции. На рентгенограммах образца PrBaCo1.85Al0.15O6– фиксируются рефлексы примесной фазы – BaAl2O4. Методом термогравиметриии определено равновесное содержание кислорода в воздушной атмосфере. Установлено, что алюминий удерживает кислород в кристаллической структуре, что приводит к некоторому увеличению электропроводности по сравнению с недопированным кобальтитом, что может быть следствием роста концентрации дырочных носителей заряда – ионов кобальта 4+. Методом дилатометрии было установлено, что введение алюминия приводит к резкому уменьшению КТР воздушной атмосфере. Методом кулонометрического титрования изучены особенности обмена кислородом между кобальтитами и газовой фазой, моделирование экспериментальных изотермических зависимостей =f() позволило рассчитать равновесные концентрации дефектов в катионной и анионной подрешетках в различных термобарических условиях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16–33–60202.