Комплексообразование, самоорганизация и биологическая активность гиперразветвленных полиэфирополиморфолинов

Басалаев А.С., Ханнанов А.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Химический институт им.

А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E-mail: ant14on@gmail.com

В работе получены гиперразветвленные полиэфирополиморфолины второй и третьей генераций (3-5) и их металлокомплексы (3а-5а), состав и строение которых подтверждены методами ЯМР, ИК, УФ-Вид, ЭПР- спектроскопии, элементного анализа и потенциометрии. Определено, что при насыщении координационных центров ионами меди искаженно тетраэдрическая геометрия переходит в октаэдрическую.

АСМ(а), ЭМ-(б) изображения соединения (4)

б

Методами АСМ и электронной микроскопии установлено, что на поверхности стекла соединения (3, 4) в тонких плёнках организуются в виде нескольких форм: везикулы (d~30 мкм), одиночные нитевидные структуры (d ~ 1мкм), скопление нитевидных структур шириной 124 мкм и высотой 48 мкм. Для металлокомплексов (3а, 4а) характерно скопление частиц различной формы (d=1-6 мкм и высотой до 0.4 мкм). Для водных растворов соединений (5, 5а) (10-8-10-4 моль/л) методом NTA определены максимальные значения среднего гидродинамического диаметра (144 нм, 188 нм) и средней концентрации частиц в единице объема (7.17×108 частиц/мл и 3.03×108 частиц/мл) для соединений (5) и (5а) соответственно. Изучена биохимическая активность соединений (3, 3а) в водных растворах в диапазоне концентраций 1×10-9-1×10-3 моль/л по отношению к индуцируемой аспаргиновой протеиназе Candida albicans (SAP C.alb), субстратом протолитической активности фермента является гемоглобин. Установлено, что соединение (3) оказывает как ингибирующее, так и активирующее действие на SAP C.alb. Металлокомплекс (3а) в диапазоне концентраций – 1×10-9-1×10-6 моль/л ингибирует. Диско-диффузионным методом оценена фунгицидная и фунгистатическая активность соединений (3, 3а). Установлено, что соединения (3, 3а) проявляют активность по отношению к культурам Penicillum и Paecilomyces.

Данные NTA анализа по распределению dh и концентрации частиц соединений (5) и (5а)