Синтез капсул на основе гибридных наночастиц магнетит-золото и исследование влияния на них магнитного поля

Ерёмин А.А.1, Ефремова М.В.1,2

1 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова

2 Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»

Студент 1 курса

andreyeremin9903@gmail.com

Одним из наиболее интересных объектов с точки зрения применения в биомедицине являются магнитные наночастицы (НЧ), которые, благодаря своим уникальным свойствам, могут использоваться как системы доставки лекарств, контрастные агенты в магнитно-резонансной томографии, а так же для лечения онкологических заболеваний методом гипертермии. Создание гибридных структур на основе магнитных НЧ и НЧ благородных металлов (в том числе, золота) обеспечивает дополнительные преимущества, такие как возможность одновременного введения двух типов лигандов на поверхность НЧ, комбинация магнитной гипертермии с фототермальной терапией и т.д. Сборка магнитных НЧ в так называемые капсулы, или коллоидосомы, позволяет увеличить загрузку лекарства по сравнению с одиночными НЧ, а также осуществлять его контролируемый выпуск при помощи внешнего магнитного поля.

В связи с этим, целью данной работы является синтез капсул на основе гибридных НЧ магнетит-золото с последующей загрузкой лекарственным препаратом, а так же исследование влияния магнитного поля на его высвобождение.

В результате разложения пентакарбонила железа в дифениловом эфире в присутствии тетрахлороаурата водорода были синтезированы НЧ магнетит-золото размером Fe3O4 13±1 нм и Au 5±1 нм, стабилизированные олеиновой кислотой. Далее НЧ собирались в капсулы на основе поливинилового спирта (ПВС) молекулярной массой 46 кДа, параллельно осуществлялась загрузка противоопухолевым препаратом доксорубицином. Итоговое содержание доксорубицина, определенное методом спектрофотометрии, составило 0.12 мг лекарства на 1 мг НЧ.

Для изучения возможности контролируемого высвобождения доксорубицина, капсулы с загруженным лекарственным препаратом подвергались воздействию переменного магнитного поля, частота которого варьировалась от 410 до 3150 Гц, амплитуда 8 до 129 мТ, время действия 5 до 15 минут. Выход доксорубицина детектировали по увеличению интенсивности его флуоресценции в водном растворе по сравнению с исходным сигналом в гидрофобной среде капсул. В ходе экспериментов были подобраны оптимальная частота, амплитуда и время приложения магнитного поля, после действия которого интенсивность флуоресценции раствора капсул увеличивалась на 23,5%, а именно 410 Гц, 129 мТл и 10 мин, соответственно.

Таким образом, можно заключить, что синтезированные капсулы являются чувствительными к воздействию переменного магнитного поля с точки зрения высвобождения загруженного в них доксорубицина. Вероятная причина высвобождения лекарства – разрушение/ разупорядочение структуры капсул в результате вращения наночастиц под действием магнитного поля.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., проф. Клячко Н.Л. за помощь в выполнении работы.

Работа выполнена при поддержке грантов РНФ № 14-13-00731 и РФФИ № 17-54-33027 ОНКО_а.