ПОГЛОЩЕНИЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА УГЛЕРОДИСТЫМ СОРБЕНТОМ.

Попилешко Я.А., Сушкова С.Н., Антоненко Е.М.

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону jana.bysin@yandex.ru

В Ростовской области расположена крупная тепловая электрическая станция – Новочеркасская ГРЭС (НчГРЭС). За год на предприятии сжигается от 3,5 до 4 млн. тонн угля. Количество золы, которое выбрасывается из дымовой трубы в природную среду, 60 кг в час (Резанова и др., 2015). В золе содержится большое количество бенз(а)пирена (БаП), который является канцерогеном и относится к первому классу опасности США- EPA (Cai., et al., 2009). С каждым годом концентрация БаП в почве увеличивается (Сушкова и др., 2017). Наиболее простой и экологически чистый подход для эффективного удаления БаП из объектов окружающей среды, а именно почвы, имеет сорбционный метод очистки.

Цель работы – изучить поглощение бенз(а)пирена углеродистым сорбентом.

Объекты и методы исследований. В качестве углеродистого сорбента использовали древесный активированный уголь дробленый марки ВЕКТОН, БАУ-А ГОСТ 6217-74. В круглодонную колбу вносили 10 мл дистиллированной воды. Раствор БаП готовили из ГСО 7515-98 с концентрацией 100 мкг/см3, разбавляли ацетонитрилом до концентрации 10 нг/мл. Приготовленный раствор БаП добавляли к дистиллированной воде по следующей схеме: 0,8 мл; 1,0 мл; 1,5 мл; 1,8 мл; 2,0 мл – это 8 нг/г, 10 нг/г, 15 нг/г, 18 нг/г, 20 нг/г. Затем вносили по 1 грамму и перемешивали на шейкере 120 минут.

Следующий этап включал в себя перевод полученного раствора в гексановый экстракт, далее упаривали на ротационном испарителе, а затем сухой осадок переводили в ацетонитрил - метод омыления (Ярощук А.В., и др., 2001) (РД 52.10.556-95, 2002). Количество БаП измеряли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, на жидкостном хроматографе (Agilent 1260 Germany 2014) с флуориметрическим детектированием. БаП вносили в пробы в следующих концентрациях: 8 нг/г, 10 нг/г, 15 нг/г, 18 нг/г, 20 нг/г.

С увеличением концентраций внесенных БаП сорбция активированного угля возрастала: при 8 нг/г поглотилось 57% от исходной концентрации БаП; 10 нг/г – 70%; 15

нг/г – 83%; 18 нг/г - 85%; 20 нг/г – 87%.

По окончанию хроматографического анализа были получены данные, которые показали наличие индивидуальных ПАУ, что свидетельствует о трансформации БаП (в структуре 5 колец) в легкие ПАУ (в структуре 2, 3, 4 – кольца) в процессе сорбции активированного угля.

В результате проведения исследования было выяснено, что чем больше концентрация БаП, тем выше поглотительная способность загрязнителя активированным углем. В результате деградации БаП в водном растворе, полученные индивидуальные ПАУ сорбировались активированным углем по степени легкости, то есть, чем меньше ароматических колец в структуре, тем быстрее происходит сорбция активированным углем, и, наоборот, чем больше ароматических колец в структуре ПАУ, тем медленнее происходит сорбция активированным углем.