Механизмы рассеяния электронов в гетероструктурах InAs/AlSb

Бурмистров Евгений Романович

Студент (бакалавр)

Рязанский государственный университет имени С.А.Есенина,

физико-математический факультет, Рязань, Россия

E-mail: eugeni.conovaloff@yandex.ru

Целью настоящей работы является теоретическое исследование механизмов релаксации в структурах с двумерным электронным газом.  В  ранних работах[2]  было установлено, что основными механизмами рассеяния являются рассеяние на шероховатостях гетерограниц и кулоновское взаимодействие с положительными зарядами внутри слоя AlSb. Teоретические работы других авторов были выполнены без учета особенностей данной структуры.

Квантовое время релаксации теоретически рассчитано итерационными методами исчисления самосогласованного решения уравнения Шредингера и электронейтральности Пуассона для потенциала заданной формы. Использован вариационный метод Фенга-Хорварда с учётом аппроксимацией эффективной массы и обменно-корреляционного взаимодействия потенциала. В рамках разработанной теории было установлено влияние ширины квантовой ямы на характер взаимодействия  носителей заряда(рис.1). При увеличении ширины квантовой ямы время релаксации убывает экспоненциально.

Учёт многочастотных эффектов в матрицах рассеяния[1] позволил установить зависимость квантового времени релаксации от параметров шероховатости структуры(рис.2), Λ=100…120Å.

В ходе научного исследования теоретически получены значения времени релаксации при рассеянии на шероховатостях гетерограницы q, в результате кулоновского взаимодействия t, значения энергии Ферми EF, эффективное сечение рассеяния σ и время релаксации из осцилляций Шубникова де Гааза шдг(табл.1).

Таблица1.

| Серия образцов | EF,эВ | q 10−14,c | σ10-16,м-2 | шдг10-12,с | t10-12,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.7 | 6.493 | 1.50 | 6.52 | 4.51 |
| 2 | 45.8 | 6.478 | 1.49 | 6.48 | 4.95 |
| 3 | 46.6 | 6.414 | 1.47 | 6.46 | 4.60 |

В условиях отсутствия магнитных полей наибольший вклад в рассеяние частиц вносит рассеяние на больших углах. В нелегированных образцах рассеивающими центрами являются дислокации в глубоких донорных слоях DX-центров. В условиях квантующих магнитных полей центрами рассеяния являются шероховатости гетерограниц. При этом механизм рассеяния вызван флуктуацией потенциала и наличием дислокаций в слое квантовой ямы InAs.

Литература

[1] D.Yu. Protasov, K.S.Zhuravlev. Solide-State Electronics,129, 66-72(2017).

[2] Price PJ. Electron transport in polar heterolayers. Surf Sci 1981;113:199-210.