Особенности магнитной восприимчивости магнитных коллоидов, находящихся в пористых средах

Сирунян В.А., Гладких Д.В.

Северо-Кавказский Федеральный Университет, Институт математики и естественных наук, Ставрополь, Россия

E-mail: pandicorn_2497@mail.ru

Коллоидные дисперсные системы и насыщенные ими пористые тела составляют значительную часть материалов естественного и искусственного происхождения. При этом физико-химические и механические свойства таких систем зависят от содержания и свойств насыщающей пористые среды жидкости. Анализ протекающих в этом случае процессов затруднен тем фактом, что свойства жидкости из-за взаимодействия с поверхностью пор и частиц дисперсной системы отличаются от свойств объемной жидкости.

Ранее проводились исследования свойств жидкостей при помещении их в пористую среду, например [3-6]. Большая часть исследований была выполнена для коллоидов, обладающих слабыми магнитными свойствами, вследствие чего, исследовались в первую очередь механические и электрические свойства таких систем. Вместе с тем несомненный интерес представляют исследования при использовании в качестве дисперсной среды магнитных коллоидов.

В качестве объектов исследования было использовано 2 образца магнитного коллоида одинаковой концентрации (φ = 9,4 %) с различным средним размером дисперсных частиц – 14нм (образец №1) и 9 нм (образец №2). В качестве пористых сред использовались кварцевый песок и кремнеземный шнур.

Было установлено, что мнимая часть динамической магнитной восприимчивости образца №1 претерпевает максимум (рис. 1, кривая 1) в низкочастотном диапазоне частот в отсутствие внешнего постоянного подмагничивающего поля. Это может служить подтверждением реализации для частиц этого образца броуновского механизма релаксации магнитного момента. Для образца №2, с более мелкими размерами частиц, частотная зависимость мнимой части магнитной восприимчивости является монотонно возрастающей и максимума в исследованной области частот не имеет.

Рис. 1. Частотная зависимость мнимой части комплексной магнитной восприимчивости для образца МЖ №1 (кривая 1) и образцов пористых сред, насыщенных данной МЖ: песок кварцевый (кривая 2) и шнур кремнеземный (кривая 3).

Мнимая часть магнитной восприимчивости образцов, представляющих собой кварцевый песок и кремнеземный шнур и пропитанных магнитным коллоидом с крупными частицами (образцом №1), также испытывает максимум в области низких частот. Однако частота, на которой наблюдается максимум мнимой части магнитной восприимчивости, смещается в область более низких частот (рис. 1, кривые 2 и 3). При пропитывании исследуемых пористых сред образцом №2 магнитного коллоида изменений в характере частотной зависимости восприимчивости не было обнаружено: частотная зависимость мнимой части магнитной восприимчивости является монотонно возрастающей и максимума в исследованной области частот, также как и для объемного образца, не имеет.

К настоящему времени известно об особом характере физических свойств жидкостей вблизи твердой поверхности и о существовании так называемого связанного состояния жидкости в дисперсной системе (пористой среде) [1]. Отличия связанного состояния от свободного («объемного») объясняется перестройкой межмолекулярных связей в структуре жидкости под действием поля поверхностных сил. В первую очередь наблюдаются отличия в свойствах граничных слоев жидкостей вблизи твердых поверхностей.

Одним из физических параметров, который должен претерпевать изменения в случае пропитывания жидкостью пористой среды, является вязкость. В работе [2] приведена следующая зависимость, описывающая изменение вязкости при приближении к твердой поверхности:

(1)

где a и b – некоторые параметры, определяемые из экспериментальных зависимостей вязкости жидкости от расстояния x до твердой поверхности,  – вязкость объемной жидкости вдали от границ раздела сред.

Так как для магнитной жидкости с крупными частицами время релаксации определяется выражением

,						(2)

то с учетом (1), выражение для времени их релаксации можно записать в виде:

(3)

На рисунке 2 приведен график зависимости относительного времени релаксации магнитного момента коллоидной частицы от расстояния до твердой поверхности. Здесь – время релаксации частиц, находящихся на бесконечно большом расстоянии от поверхности (соответствует случаю объемного образца магнитного коллоида). Как видно из рисунка при приближении к твердой поверхности время релаксации увеличивается. Из этого следует, что для магнитного коллоида с крупными частицами (образец №1) при его помещении в пористую среду, частота, соответствующая максимуму мнимой части комплексной магнитной восприимчивости, должна смещаться в область более низких частот.

Рис. 2. Теоретическая зависимость относительного времени релаксации коллоидных частиц от расстояния до твердой поверхности.

В случае образца магнитного коллоида с более мелкими частицами (образец №2), для которых реализуется неелевский механизм релаксации магнитного момента, изменение вязкости омывающей коллоидные частицы жидкости не должно влиять на время релаксации и на характер частотных зависимостей магнитной восприимчивости в исследованном диапазоне частот.

Литература

1. Дерягин Б.В., Чураев Н.В.,Муллер В.М. Поверхностные силы. М.: Наука, 1985. – 400 с.

2. Муллер В.М., Сергеева И.П., Соболев В.Д., Чураев Н.В.  Коллоидный журнал. – 1986. – Т. 48. – № 4. – С. 718-727.

3. Frimmel F.H., von der Kammer F., Flemming H.-C.Colloidal Transport in Porous Media.Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

4. Gladkov S.O.Dielectric Properties of Porous Media.Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2003.

5. Sheikholeslami M., Ganji D.D. Applications of Nanofluid for Heat Transfer Enhancement. Elsevier Ltd., 2017.

6. Viramontes-Gamboa G., Medina-Noyola M., and Arauz-Lara J.L.Phys. Rev. E, 52, 4035 (1995).