Визуализация доменной структуры феррит-гранатовых плёнок методом магнитного коллоида в РЭМ

Ростова Т.В. 
студент

Тверской государственный университет, физико-технический факультет, Тверь, Россия 
E-mail: rosttana@mail.ru

В настоящей работе представлены результаты исследований доменной структуры  эпитаксиальных монокристаллических висмутсодержащих феррит-гранатовых пленок  (ЭМПФГ) в растровом электронном микроскопе. ЭМПФГ пленки обладают уникальным сочетанием  магнитных, оптических и электрофизических свойств и являются широко востребованными материалами современной магнитной микроэлектроники, магнитооптики   и СВЧ-техники.

Состав исследуемых пленок описывается формулой BixGdyLu3-x-yGazFe5-zO12, (где х, у, z – количество формульных единиц ионов висмута, гадолиния и лютеция).  Основные параметры пленок:  диаметр структуры, мм: 76; толщина эпитаксиальной пленки, мкм: 3,0 – 7,0; тип магнитной анизотропии – одноосная; напряженность поля магнитного насыщения: 10 – 100 Э; диапазон рабочих температур: 0 – 1500 С.

Основными способами выявления доменной структуры  магнитных образцов являются магнитооптические методы на основе эффектов Керра и Фарадея.  Доменную структуру (ДС) тонких магнитных пленок можно наблюдать с помощью просвечивающего электронного микроскопа (Лоренцева микроскопия). При отсутствии больших ускоряющих напряжений и специальных приставок растровый  электронный микроскоп (РЭМ) визуализирует магнитные домены с помощью высушенного коллоида [1-6 ].

На первом этапе работы были проведены эксперименты по визуализации доменной структуры  ЭМПФГ пленок магнитооптическими методами и с помощью магнитной жидкости, представляющей собой коллоидную дисперсию магнетита в водной основе.   Для более детального  исследования доменной структуры был   подготовлен магнитный коллоид, способный выявлять домены в РЭМ. В состав коллоида вошли раствор натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы с концентрацией 0,16% и магнитная жидкость на водной основе. На рисунке 1 представлено изображение лабиринтной доменной структуры  одноосной феррит-гранатовой пленки, выявленной коллоидом в РЭМ, при различных увеличениях.

Рис.1. РЭМ-изображения доменной структуры висмутсодержащих феррит-гранатовых пленок (увеличения х 400; x 2000; x 5000).

Если подвергать ферромагнетик воздействию магнитного поля, направленного под разными углами к оси легкого намагничивания образца, можно создавать разнообразные доменные структуры: полосовые, цилиндрические и т.д. Визуализация цилиндрических доменов на пленке методом эффекта Керра осуществлялась на оптическом микроскопе Neophot 30 (рис. 2а). При исследовании данного участка пленки на электронном микроскопе с помощью магнитного коллоида наблюдали сотовую ДС с маленькими поверхностными доменами в центре ячеек (рис. 2б).

а                                                  б

Рис. 2. Изображения доменной структуры висмутсодержащих феррит-гранатовых пленок, а – метод Керра, б – РЭМ.

Методика визуализации доменной структуры ферромагнетиков в растровом электронном микроскопе с помощью магнитного коллоида была отработана на образцах различной толщины (массивных и тонких пленках), получены ДС различных конфигураций (полосовые домены, структуры,  сочетающие каплевидные и клиновидные домены, домены типа "звездочки"). Использование данного метода в растровом электронном микроскопе позволяет дополнить экспериментальные магнитооптические исследования магнитной доменной структуры.

Литература

- Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971. 1032 с.

- Кандаурова Г.С., Оноприенко Л.Г. Основные вопросы теории магнитной доменной структуры. Свердловск. 1977

- Корзникова Г. Ф., Дерягин А. И., Корзников А. В.. Исследование доменной структуры Субмикрокристаллических ферромагнетиков методом Лоренцевой электронной микроскопии//Физика металлов и металловедение., том 109, № 1, 2010. с. 9–17.

- Craik D.J., Tebble R.S., Ferromagnetism and ferromagnetic domains. North Holland Publ. Co., Amsterdam. 1965

- Hubert A., Schäfer R. Magnetic Domains. The analysis of magnetic microstructures. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 1998. P.696.

- Szmaja W., Balcerski J. Domain investigation by the conventional Bitter pattern technique with digital image processing// Czechoslovak Journal of Physics. V.52, Is.2, 2001. pp 223–226.