ТГц излучение на массивах нанопроволок.

А.С. Шаталов

Студент2 курс магистратуры,

Научный Исследовательский Институт Высшая Школа Экономики

департамент электронной инженерии, Москва, Россия

E-Maill: shura_shatalov@inbox.ru

В последнее время большой интерес как исследователей, так и практиков, вызывают наноразмерные структуры, в частности- массивы одномерных структур – металлических нанопроволок (НП). Часто такие структуры получают методом матричного синтеза, принцип которого заключается в электрохимическом (гальваническом) заполнении пор матрицы (темплата) металлом. Метод даёт возможность получения, в частности, НП, состоящих из чередующихся слоёв различных металлов. Такие структуры, включающие переходы между двумя магнитными представляют интерес для электроники и спинтроники. Известно, что контакт двух магнитных металлов может использоваться как излучатель электромагнитных волн. Принцип действия такого излучателя заключается в прохождении спин-поляризованного тока через границу различных ферромагнитных металлов. Поскольку равновесная поляризация и энергия электронов в металлах отличаются, протекание тока (спин-поляризованного в одном из металлов (инжекторе)) через такой переход приводит к возбужденному состоянию электронов. Релаксация последнего приводит к испусканию электромагнитного излучения, часто приходящегося на ТГц диапазон.

В настоящей работе для получения гетрероструктурных НП применялся традиционный «однованновый» метод, при этом использовался импульсный режим электроосаждения. Был успешно использован и «двухванновый» метод, который заключается в последовательном росте двух разных металлов в двух разных электролитах: Получены массивы НП из комбинации металлов Ni/Co, Co/Ni, Ni/Fe и Fe/Co. Гетеропереходы были получены и другим методом: каналы трековых мембран полностью заполнялись металлом (инжектором), а на поверхность наносился тонкий слой другого металла (рабочий слой). При этом использовалось магнетронное нанесение металла, толщина которого должна быть достаточной для пропускания тока высокой плотности и в тоже время слой должен быть прозрачным для ТГц излучения.

Излучательные характеристики полученных образцов были исследованы на двух приборах на оптоакустическом преобразователе (ячейка Голея- приёмник излучения диапазон измерений: терагерцовое и ближнее ИК-излучение) и на Фурье спектрометре Vertex 80v при комнатной температуре. Получены спектры испускаемых электромагнитных излучений, показана возможность генерации электромагнитных волн в диапазоне 10-15 ТГц при мощности до 10 мкВт.

Список литературы

1. Елисеев А., Синицкий А. Философия наносинтеза // Наноазбука. — М., 2008.

2. Lupu N. Electrodeposited NWs and Their Applications, InTech, Rijeka, Croatia, 2010.

3. Vazquez M. (editor). Magnetic Nano- and Microwires,Woodhead, Elsevier, 2015.

4. Ю.В.Гуляев, П.Е.Зильберман, Э.М.Эпштейн, Р. Дж.Элиот. Инжекция спинов током  в магнитных переходах металл-металл// Радиоэлектроника, 2003, т.48,№9,с.1030 – 1044.

5. К.В.Фролов, Д.Л. Загорский, И.С.Любутин, В.В.Коротков, С.А.Бедин, С.Н.Сульянов, В.В.Артемов, Б.В.Мчедлишвили. Синтез, фазовый состав и магнитные свойства нанопроволок железа, полученных в порах полимерных трековых мембран. //Письма в ЖЭТФ, 2014, т. 99, вып. 10, с. 656 – 663.