Обработка торфяных материалов с целью улучшения их сорбционных свойств

Запорожская Анастасия Андреевна

Аспирант

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail:wlasjashka@mail.ru

Торфяные материалы состоят из скопленных остатков растений, которые в условиях болот подвергаются неполному разложению. Торф содержит 50% углерода и хорошо горит. Гидрофобность, адсорбционная активность иэкологичность являются теми свойствами, которые определяют возможность применения торфа в качестве сорбента. Однако, по некоторым показателям торфяные материалы уступают синтетическим сорбентам.

В работе несколько образцов торфяных материалов месторождений Московской, Ленинградской, Рязанской и Владимирской областей были обработаны несколькими методами с целью улучшения их сорбционных свойств.

Первым методом воздействия на торфяные материалы была температурная обработка при 105, 200 и 300°С. Температурная обработка торфяных материалов при 105°С показала наилучшие результаты, а именно: увеличение показателей адсорбционной активности, нефтеемкости и гидрофобности по сравнению с необработанными материалами. При данной температуре пористое пространство торфа освобождается от влаги. Дальнейшее же увеличение температуры приводит к нарушению структуры торфяныхматериалов; величины исследуемых показателей при этом значительно ухудшаются.

Также торфяные материалы были обработаны химическими реагентами: 10% растворамисоляной кислоты,метанола,фосфорной,азотной, винной и лимонной кислот. Обработка торфяных материалов растворами метанола и соляной кислоты показала наилучшие результаты в отношении показателей адсорбционной емкости, нефтеемкости и гидрофобности. Практическую значимость, между тем, имеет только обработка соляной кислотой, как наиболее безопасным химическим реагентом.

Для увеличения нефтеокисляющих свойств торфяных материалов исследуемые образцы были обработаны суспензией культивированных на питательной среде с содержанием дизельного топлива и нефти микроорганизмов.

Такая комплексная обработка торфяных материалов позволит не только улучшить их сорбционные свойства, но и сохранить свойства, присущие природным материалам – экологичность и биоразлагаемость.

Литература

- Баннова Е.А., Китаева Н.К., Мерков С.М., Мучкина М.В., Залозная Е.П., Мартынов П.Н. Изучение способа получения гидрофобного сорбента на основе   модифицированного торфа// ООО «Обнинский Центр Науки и Технологий», Обнинск. Сорбционные и хроматографические процессы. 2013. Т. 13. Вып. 1. С.  60-68.

- ГОСТ 32704-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Метод определения гидрофобности»

- Патент №2270718 Способ получения сорбента для очистки воды от легких нефтепродуктов

- ГОСТ 33627-2015 Уголь активированный. Стандартный метод определения сорбционных характеристик адсорбентов.