Теоретическое и экспериментальное изучение полей термонапряжения в реберном хряще при лазерном нагреве

Новикова М.Л.1,2, Южаков А.В.1

1,ИФТ РАН, ФГУ «ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН»; 1 МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская школа экономики, Москва

E-mail: mashundran@ya.ru

Лазерная модификация тканей является быстро развивающимся направлением медицинской физики на сегодняшний день. Одно из направлений этой отрасли – неразрушающее лазерное облучение хрящевой ткани. В ходе облучения лазером в образце образуется тепловое поле и поле термонапряжений, позволяющие, например, изменять форму хряща и получить возможность делать алло- и ауто-имплантаты. Разработаны технологии и найдены соответствующие режимы облучения ткани для изготовления таких имплантатов для лечения стеноза гортани [1-3]. Считается, что такое тепловое индуцированное изменение формы происходит при пороге 60-75 °C из-за релаксации внутренних напряжений в образцах механически деформированного хряща [4-6].

Также известно, что лазерное облучение может способствовать регенерации хрящей, так как хондроциты чувствительны к внешним условиям, в частности к температуре и механическим напряжениям [7-9]. Так, импульсно-периодическое неабляционное лазерное излучение приводит к образованию пор размером менее 1 мкм вблизи клеток гиалинового хряща, что способствует питанию ткани и ее регенерации [10,11]. Если рассматривать влияние излучения на экспрессию гена хондроцитов и коллагеновую матрицу, то клеточный ответ на лазерное облучение отличается от клеточного ответа, наблюдаемого при обычном заживлении ран. Лазерное облучение хряща может оставить неповрежденную коллагеновую матрицу, которая, позволяет восстанавливать хондроциты на неповрежденном каркасе.

Возвращаясь к лазерно-индуцированным термическим изменениям хряща, нужно сказать о вероятностных механизмах этой перестройки. Считается, что основной причиной или по крайней мере, первой стадией, является переход воды из связанного состояния в свободное [12]. Второй причиной является частичная термальная денатурация коллагенового матрикса как второго основного компонента хрящевой ткани во время облучения. [13] То есть во время нагревания происходит перестройка структурных составляющих ткани, которые удобно наблюдать с помощью метода лазерных спекл-контрастных изображений [14].

Он удобен в применении, так как для правильной модификации ткани нельзя допускать необратимых изменений в его структуре, вызванных денатурацией коллагена в зоне обработки, что неразрывно связано с контрастом изображения. Известно, что существуют заметные изменения в физических и механических характеристиках нагретого до 70 ° C хряща [15]. Было обнаружено, что уменьшение в спекл-контраст за счет увеличения температуры ткани до 65 ° C может быть аппроксимировано законом Больцмана, что близко к энергии конформационных переходов в макромолекуле гликозаминогликана. Нагревание выше 65° C сопровождается резкими изменениями в термически индуцированной спекл-динамике из-за смены механизма динамического рассеяния [16].

В данной работе была проведена серия экспериментов по нагреву реберного хряща с помощью лазерного излучения с длиной волны 1,56мкм. Температура поверхности в процессе нагрева контролировалась с помощью тепловизионной камеры. Были теоретически оценены поля термомеханических напряжений, возникающие в процессе лазерного нагрева в режимах, соответствующих режиму изменения формы реберного хряща. Результаты теоретического моделирования подтверждаются экспериментальными данными, полученными с помощью спекл-изображений.

Благодарности: Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-29-02124

Литература

1. Baum O.I., Soshnikova Y.M., Sobol E.N., et al., “Laser reshaping of costal cartilage for transplantation”, Lasers in surgery and medicine 43 (6), 511-515 (2011).

2. Sobol E.N., Baum O.I., Alexandrovskaya Y.M., et al., “Transplantation of rib cartilage reshaped with 1.56 µm laser radiation in rabbits”, Proc. of SPIE Vol 10039, 100390U-1 (2017).

- 3. Baum O.I., Alexandrovskaya Y.M., Svistushkin V.M., et al., “New clinical application of laser correction of cartilage shape for implantation in otolaryngology”, Laser Physics Letters 3.

- 4. Wong B.J., Milner T.E., Kim H.K., et al., “Stress relaxation of porcine septal cartilage during laser irradiation: Mechanical, optical and thermal properties”, J. Biomed Opt. 1998;3:409–414.

5. Sobol E.N., Thomas E.M., Shekhter A.B., et al., “Laser reshaping and regeneration of cartilage”, Laser Physics Letters 4 (7), 488 (2007).

6. Sobol E.N.,  Baum O.I., Omelchenko A.I., et al., “Laser-induced modification of structure and shape of cartilage in otolaryngology and orthopaedics”, Quantum Electronics 47 (10), 935 (2017).

- 7. Sobol E.N., Shekhter A.B., Baskov A.V., et al., “Regeneration of spine disc and joint cartilages under temporal and space modulated laser radiation”, Optics in Tissue Engineering and Regenerative Medicine III 7179, 71790B (2009).

8. E.N. Sobol, Vorobieva N.N., Baum O.I., et al., “Is it possible to perform laser reshaping without dramatic effect on chondrocytes?”, Lasers Surg. Med 43, 911-912 (2011).

9. Sobol E.N., Baum O.I., Shekhter A.B., et al., “Laser-induced regeneration of cartilage”, Journal of Biomedical Optics 16 (8), 080902 (2011).

10. Sobol E.N., Baum O.I., Shekhter A.B., et al., “Laser-induced micropore formation and modification of cartilage structure in osteoarthritis healing”, J. Biomed. Opt., 22 (9), 091515 (2017).

11. Soshnikova Y.M., Baum O.I., Shcherbakov E.M., et al., “Laser radiation effect on chondrocytes and intercellular matrix of costal and articular cartilage impregnated with magnetite nanoparticles”, Lasers Surg. Med., 47 (3), 243 (2015).

12. Баграташвили В.Н., Соболь Э.Н., Шехтер А.Б. Лазерная инженерия хрящей (М.: Физматлит, 2006).

13. Wall M. S., Deng X.-H., Torzilli P. A., et al., “Thermal modification of collagen,” J. Shoulder Elbow Surg. 8, 339–344 (1999).

14. Zimnyakov D.A., Agafonov D.N., Sviridov A.P., et al., “Speckle-contrast monitoring of tissue thermal modification”, Applied Optics 41(28):5989-96 (2002).

15. Sobol E.N., Sviridov A.P., Omelchenko A.I., et al., “Mechanism of laser-induced stress relaxation in cartilage”,  Laser–Tissue Interaction VIII, S.L. Jacques, ed., Proc. SPIE 2975, 310–315 (1997).

16. Zimnyakov D.A., Sviridov A.P., Kuznetsova L.V., et al., “Monitoring of tissue thermal modification with a bundle-based full-field speckle analyzer”, Applied Optics 45(18):4480-90 (2006).