Экситонные эффекты в монокристаллах молибдата кальция

Федюнин Ф.Д.

Студент

МГУ имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: veter.vett@yandex.ru

Кристаллы молибдата кальция являются перспективными материалами для применения в качестве криогенных сцинтилляционных детекторов [1]. Такие детекторы используются для регистрации редких событий, например, 0νββ. При этом молибдат кальция обладает наиболее высоким сцинтилляционным выходом среди молибдатов в криогенных условиях. Также молибдат кальция и другие кристаллы на его основе являются перспективными для применения в лазерной физике и акустооптике [2,3]. Экситоны в значительной степени определяют оптические и люминесцентные свойства молибдатов. В частности, ранее для кристаллов PbMoO4 и MgMoO4 было показано, что форма края фундаментального поглощения (ФП), а также ее температурная зависимость определяются экситон-фононным взаимодействием. Кроме того, как правило, центрами собственного свечения молибдатов являются экситоны, автолокализованные на комплексах MoO42- [4,5].

Целью настоящей работы является исследование экситонных эффектов в оптических и люминесцентных свойствах монокристаллов молибдата кальция, как беспримесных, так и легированных ионами Nd3+.

Исследованные монокристаллы CaMoO4 и CaMoO4:Nd были выращены методом Чохральского в ИОФ РАН им. А.М. Прохорова, а также компанией ФОМОС-Материалы. Спектры поглощения и отражения монокристаллических плоскопараллельных пластин CaMoO4 были измерены с использованием спектрофотометра Perkin-Elmer Lambda - 950 в температурном диапазоне 77 - 500 К. Спектры люминесценции, возбуждения люминесценции, а также температурные зависимости интенсивности люминесценции и кривые термостимулированной люминесценции были измерены с использованием специализированной установки по люминесцентной спектроскопии твердого тела отдела ФПКЭ НИИЯФ МГУ. Источником излучения служила ксеноновая лампа (150 Вт), образец помещался в вакуумный оптический криостат CRYOTRADE LN-120. Измерения проводились в температурном диапазоне 77-500 К, контроль и управление температурой осуществлялись контроллером LakeShore335. Регистрация люминесценции проводилась с использованием спектрографа Oriel MS 257, оснащенного ПЗС детектором Marconi 30-11.

В работе показано, что температурная зависимость края ФП определяется экситон-фононным взаимодействием и может быть описана правилом Урбаха [6]. Из аппроксимации температурной зависимости с использованием формулы Урбаха были получены значения энергии создания экситонов в CaMoO4, а также параметр , определяющий возможность автолокализации экситонов.

Были изучены свойства экситонной люминесценции молибдата кальция. Показано, что в молибдате кальция наблюдается широкая полоса люминесценции при 550 нм, связанная со свечением автолокализованных экситонов. Определена энергия активации температурного тушения экситонной люминесценции. Обсуждается влияние ловушек, а также дополнительных излучательных центров (ионы Nd3+) на процессы переноса энергии на центры собственного свечения.

Автор благодарен к.т.н. О.А. Бузанову и д.т.н. Л.И. Ивлевой за предоставленные для исследований образцы.

[1] Belli P., Incicchitti A., Cappella F. Inorganic scintillators in direct dark matter investigation //International Journal of Modern Physics A. 2014. Т. 29. N. 19. С. 1443011.

[2] Elouadi B., Powell R.C., Holt S.L. Investigation of energy transfer processes in Nb-compensated CaMoO4: Nd3+ crystals // Journal of Solid State Chemistry. 1987. V. 69. N 2. 369-375.

[3] Блистанов А.А. Кристаллы квантовой и нелинейной оптики. М.: МИСиС, 2007.

[4] Fujita M., Itoh M. Polarization dependence of the fundamental absorption edge and the Urbach rule in PbMoO4 crystals // Physica Status Solidi (b). 2010. V. 247. N 9. 2240-2243.

[5] Спасский Д.А., Колобанов В.Н., Михайлин В.В., Березовская Л.Ю., Ивлева Л.И., Воронина И.С. Особенности люминесценции и оптические свойства кристаллов MgMoO4 и MgMoO4:Yb // Оптика и спектроскопия. 2009. т.106. N 4. 622-630.

[6] Song K.S., Williams R.T., Self-Trapped Excitons, 2nd ed., Springer Ser. Solid-State Sci., V. 105, 404 p., Berlin, 1996.