Люминесценция комплексов европия и тербия с N-гетероциклическими лигандами в различных растворителях

Чарышникова З.А.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: charish-zina@mail.ru

В последнее время соединения лантанидов все чаще используют в качестве люминофоров. Редкоземельные металлы применяются в составе люминесцирующих комплексов для освещения, используются при создании дисплеев, а также в биомедицинских целях, с помощью них делают лазеры и оптические волокна [1, 2]. Такая обширная область применения связана с тем, что лантаниды обладают способностью к интенсивной люминесценции в видимой области спектра с длительными временами жизни. Поэтому создание и изучение новых соединений с редкоземельными ионами представляет большой научный интерес.

В данной работе исследовались спектрально-люминесцентные характеристики органорастворимых комплексов европия (III) и тербия (III) и водорастворимые комплексы европия (III) c органическими лигандами на основе 2,2’-бипиридила и 1,10-фенантролина (рис.1) в смешанных растворах метанола, этанола, воды, тяжелой воды и глицерина. Спектры испускания и время жизни люминесценции измеряли при помощи флуориметра Solar CM 2203, спектры поглощения регистрировали на флуориметре Solar PV 2201 при комнатной температуре.

R=4Hex, Ln=Eu (1), Tb (2) R=CC-(CH2)3-CO2Mе (3) (4)

Рис.1. Структуры исследуемых комплексов европия и тербия с N-гетероциклическими лигандами.

Эксперименты показали, что люминесцентные свойства (время жизни люминесценции, интенсивность) изучаемых комплексов зависят от процентного соотношения компонентов растворителя. Типичные спектры люминесценции одного из комплексов европия показаны на рис. 2.

Рис. 2. Изменение спектров испускания люминесценции комплекса европия (3) при увеличении содержания тяжелой воды в смеси метанол-тяжелая вода (слева); график зависимости времени жизни люминесценции комплекса европия (3) от содержания метанола в растворе (справа).

Для водорастворимого комплекса европия (3) характерно увеличение времени жизни люминесценции на 27% при увеличении концентрации тяжелой воды в смеси с метанолом, в смеси же метанола и воды время жизни люминесценции падает на 31% при добавлении воды. Что касается, например, метанола и глицерина, то при добавлении глицерина в раствор с комплексом редкоземельного элемента происходит уменьшение интенсивности люминесценции. Это сильнее заметно у органорастворимых комплексов европия (1) и тербия (2) по сравнению с водорастворимыми комплексами европия (3) и (4). Время жизни люминесценции растворов комплексов редкоземельных элементов уменьшается в присутствии глицерина: для органорастворимых комплексов время жизни люминесценции при добавлении глицерина уменьшается на 20 % для соединения (1), на 10 % для соединения (2). В случае водорастворимых комплексов (3) и (4) время жизни люминесценции возбужденного состояния иона европия в присутствии глицерина уменьшается на 7 и 12 % соответственно. Данный эффект связан с вхождением OH-групп в первую координационную сферу ионов редкоземельных элементов и тушением люминесценции иона осцилляторами ОН.

Автор выражает благодарность к.ф.-м.н., м.н.с. физического факультета МГУ Харчевой А.В., к.ф.-м.н., доценту физического факультета МГУ Пацаевой С.В. за научное руководство данной работой, к.х.н., старшему научному сотруднику химического факультета МГУ Борисовой Н.Е. за предоставленные комплексы.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 18-0201023 и РНФ № 16-13-10451.

Литература

- Jean-Claude G. Bünzli, Lanthanide Photonics: Shaping the Nanoworld, Trends in Chemistry 1, 8, 751-762 (2019).

- Jean-Claude G. Bünzli, Lanthanide light for biology and medical diagnosis, Journal of Luminescence 170, 866-878 (2016).