Влияние легирования магнием керамических образцов хромита меди

на термоэлектрические и магнитные свойства

Дувакина Анна Вячеславовна

Студентка 2 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: aduvackina@yandex.ru

Хромит меди (I) CuCrO2 привлекает большое внимание из-за своих необычных магнитных, оптических и электрических свойств. Согласно экспериментальным данным [1] и теоретическим расчетам [2] CuCrO2 является полупроводником с оптической шириной запрещенной зоны равной 3,1 эВ. Чистый CuCrO2 - полупроводник p-типа [3]. Электропроводность прозрачных полупроводников p-типа намного меньше, чем у прозрачных полупроводников n-типа. Поэтому материалы на основе CuCrO2 p-типа привлекают большое внимание из-за их возможного практического применения. Было показано, что электропроводность CuCrO2 может быть увеличена на несколько порядков за счет легирования элементами II группы, в частности Mg [4-6].

В данной работе представлены результаты исследований магнитных и термоэлектрических свойств, а также электропроводности керамических образцов хромита меди, легированного магнием CuCr1-xMgxO2 (x = 0; 0,002; 0,008; 0,015; 0,030). Образцы синтезированны специальным методом химической гомогенизации (нитратный синтез), который использовался для обеспечения равномерного и однородного распределения небольшой примеси легирующего элемента Mg по всему объему образца.

Также данная технология в сочетании со спеканием в атмосфере высокочистого аргона позволила снизить температуру синтеза с 1200-1300 ° С, применяемую в ряде работ, до 1000-1100 ° С. Температурные зависимости намагниченности измеряли в магнитном поле H = 1000 Гс. Заметного смещения пика перехода при изменении содержания Mg не наблюдается. Удельное сопротивление исследованных образцов снижается на несколько порядков при увеличении содержания Mg до 3%. Температурная зависимость удельного сопротивления и коэффициента Зеебека была интерпретирована как прыжковая проводимость при наличии кулоновской щели в плотности состояний вблизи энергии Ферми. Коэффициент Зеебека увеличивается с температурой для всех исследованных образцов. При комнатной температуре коэффициент Зеебека уменьшается от 700 мВ/К в исходном материале до примерно 250 мВ/К для хромита меди с содержанием магния 3%. Температурные зависимости коэффициента Зеебека могут быть воспроизведены в рамках этой модели в предположении асимметрии плотности состояний по отношению к энергии Ферми. Теплопроводность всех исследованных образцов близка к теплопроводности нелегированных кристаллов CuCrO2. В интервале температур 150 K <T <330 K теплопроводность практически не зависит от температуры. Таким образом, на теплопроводность практически не влияет легирование Mg до 3% содержания Mg.

Литература

1. D. Li, X. Fang1, Z. Deng, S. Z. Ruhua, T. W. Dong, T. Wang, Y. Zhao, G. Meng, X. Zhu, Journal of Physics D: Applied Physics, 40 (2007) 4910–4915.

2. V1. R. Gillen, J. Robertson, Physical  Review B, 84 (2011)  035125.

3. R. Daou, R. Frésard, V. Eyert, S. Hébert, A. Maignan, Science and Technology of Advamced Materials, 18 (2017) 919–938.

4. I. Sinnarasa, Y. Thimont, L. Presmanes, A. Barnabé, Ph. Tailhades, Nanomaterials, 7 (2017) 157.

5. K. Hayashi; K.I. Sato; K. Nozaki; T. Kajitani, Japanese Journal of Applied Physics, 57 (2008)  59–63.

6. E. Guilmeau, M. Poienar, S. Kremer, S. Marinel, S. Hébert, R. Frésard., A. Maignan, Solid State Communications 151 (2011) 1798–1801