Расчет параметра порядка и критических индексов спиновых стекол в рамках модели Эдвардса-Андерсона

Капитан Д.Ю.,1 Рыбин А.Е.1

Студент, 1 курс магистратуры

1Дальневосточный федеральный университет,

Школа естественных наук, Владивосток, Россия

E–mail: kapitan.diu@students.dvfu.ru

Модель Спинового стёкла стала основной экспериментальной “базой” для изучения сложных неупорядоченных систем. В 1960-х годах было обнаружено, что некоторые магнитные сплавы обладают довольно аномальными магнитными свойствами, которые не могут быть описаны в рамках существующей теории фазовых переходов. Спиновые стекла характеризуются двумя основными характеристиками, сильно отличающими эти системы от других: беспорядок в положении магнитных атомов в сплаве и возникновение сильной конкуренции ферромагнитных и антиферромагнитных взаимодействий.

В данной работе рассматривается двумерная модель Эдвардса-Андерсона, в которой обменный интеграл  является случайной функцией, а среднее значение  равняется нулю. В такой системе половина спинов взаимодействует друг с другом ферромагнитно, а другая половина - антиферромагнитно.

Взаимодействие  между спиновой парой () изменяется при переходе от одной пары к другой. Гамильтониан тогда выражается:

|  | (1) |
| --- | --- |

где , – спины в решетке,  обозначает суммирование по парам взаимодействующих спинов в системе с размером N, h – внешнее магнитное поле.

Система исследовалась реплично-обменным Монте-Карло моделированием. Используемый алгоритм выглядит следующим образом:

- Классическим методом Метрополиса моделируется несколько реплик с различными температурами T и T’

- После выполнения заданного количества МК-шагов соседние по температуре реплики обмениваются состояниями с вероятностью

|  | (2) |
| --- | --- |
| где, и - энергии конфигураций и соответственно. |  |
| а) | б) |

Рисунок 1 - Температурная зависимость среднего модуля намагниченности (а) и кластерного параметра порядка  (б)

Для данной модели было рассчитано температурное поведение среднего модуля намагниченности  (рис. 1(а)). На графике можно увидеть, что средний уровень намагниченности равен нулю.

Поэтому был рассчитан средний размер перколяционного кластера  (рис. 1(б)), который определяется как относительный размер максимального кластера, объединяющего спины в основном и ближайшем к нему возбужденном состоянии. Он был принят за параметр порядка.

Используемый параметр порядка, в отличии от других термодинамических характеристик, позволяет описать поведение системы при изменении температуры и делает возможным расчет критических индексов на его основе.

Для представленного параметра порядка был построен кумулянт Биндера четвертого порядка  :

|  | (3) |
| --- | --- |

Рисунок 2 - Температурная зависимость кумулянта Биндера кластерного параметра порядка

Это выражение позволило определить критическую температуру , что делает возможным расчет критических индексов на ее основе.

Они рассчитываются исходя из нижеследующих выражений [1]:

|  | (4) |
| --- | --- |
|  | (5) |

Где - статический критический индекс радиуса корреляции, - критическая температура, - критический показатель намагниченности.

На основе этих выражений были рассчитаны критические индексы намагниченности , восприимчивости , радиуса корреляции  для кластерного параметра порядка модели Эдвардса-Андерсона. Помимо этого, было произведено сравнение со значениями критических индексов на основе кластерного параметра порядка двумерной модели Изинга.

Литература

1. Муртазаев А.К., Камилов И.К., Магомедов М.А. Кластерные алгоритмы метода Монте-Карло, конечно-размерный скейлинг и критические индексы сложных решеточных моделей // ЖЭТФ, 2001 г., Том 120, Вып. 6(12), стр. 1535-1543