Структурные и оптические свойства нанонитей  пористого кремния, полученных методом металл-стимулированного химического травления: влияние концентрации H2O2

Моисеев Даниил Вадимович

Студент, 2 курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail:  daniilmoiseev0@gmail.com

Образцы  нанонитей пористого кремния были получены методом металл-стимулированного химического травления   (МСХТ) с использованием пластин высоколегированного кристаллического кремния с проводимостью <0,005 Ом * см.

На рисунке 1 показано схематическое изображение метода МСХТ. Концентрация перекиси водорода (H2O2), используемая в МСХТ, варьировалась с 5 до 30%. Сканирующая электронная микроскопия показала, что полученные образцы имеют двойную пористость, а концентрация H2O2 влияет на структурные свойства полученных образцов. Диаметр нанопроволок пористого кремния варьировался от 50 до 200 нм, а толщина слоя  двойной пористости от 400 до 900 нм в  зависимости от концентрации H2O2. Сверху располагались нанонити  пористого кремния, а снизу - слой пористого кремния. Концентрация H2O2 также влияет на соотношение толщины нанонитей  к толщине  пористого кремния. Используя теорию приближения эффективной среды Бруггемана[1], по ИК-спектру отражения (Рис.2) рассчитывали пористость образцов, которая составила 40-50%.

Рис.1 схематическое изображение метода МСХТ

Рис.1 Схематическое изображение метода МСХТ

Рис.2 ИК-спектр отражения кремниевых нанонитей образца с концентрацией перекиси 30%. На вставке часть спектра в увеличенном масштабе.

Спектр фотолюминесценции (рис.3) показал наличие большого количества нанокристаллов кремния в объеме нанонитей. Эти нанокристаллы демонстрировали видимую фотолюминесценцию из-за эффекта ограничения квантов и имели структуру ядро-оболочка: оболочка из SiO2 и ядро ​​из кристаллического кремния. Представленные в работе результаты могут быть использованы для создания оптических сенсоров и пористых люминесцентных тераностических наноагентов на основе нанонитей  пористого кремния для использования в сенсорике и биомедицине.

Рис.3 Спектры фотолюминесценции кремниевых нанонитей, полученные методом МСХТ при различной концентрацией H2O2

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 20-12-00297).

Литература

- Bruggeman (1935)