Исследование зависимости параметров кристаллической структуры эпитаксиальных пленок феррит-гранатов от температуры

Максимов Глеб Сергеевич

Студент, 4 курс бакалавриата

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

Е-mail: neondreamer00@gmail.com

Монокристаллические пленки феррит-гранатов нашли широкое применение в технике и научных исследованиях благодаря своим уникальным физическим свойствам. Главным критерием совершенства кристаллической структуры эпитаксиальных пленок является величина несоответствия размеров элементарных ячеек кристаллических решеток пленки и подложки ∆a=аподложки – апленки. Их рассогласование приводит к возникновению деформаций и напряжений в растущей пленке, вызывая их кристаллическое несовершенство и влияя на свойства пленки.

Цель настоящей работы - установить влияние температурного воздействия на величину рассогласования параметров элементарных ячеек пленки и подложки.

Рентгенодифракционные исследования проводились на феррит-гранатовой пленке, выращенной на подложке из галлий-гадолиниевого граната Gd3Ga5O12 кристаллографической ориентации (111) на рентгеновском дифрактометре XRD 7000 Shimadzu. Феррит-гранаты обладают кубической симметрией и принадлежат к пространственной группе симметрии O10 h.

Съемка производилась в Cu K-излучении с использованием графитового монохроматора в высокотемпературной камере Shimadzu при температурах 17, 100, 200, 300, 400, 500С. Результаты измерений приводятся в следующей таблице. Погрешность определения параметра ячейки в условиях термостатирования образца определяется погрешностью определения положения линии и составляет 0.0001 Å.

Таблица. Параметры элементарных ячеек и величина рассогласования, рассчитанные по пикам (444).

| Температура, С | Параметр ячейки подложки, Å | Параметр ячейки пленки, Å | Разница параметров ячейки подложки и пленки, Å |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 100 200 300 400 500 | 12,3421 12,3477 12,3551 12,3648 12,3745 12,3876 | 12,2653 12,2712 12,2834 12,2942 12,3105 12,3232 | 0,0768 0,0766 0,0718 0,0706 0,0640 0,0644 |

Исследования показывают, что при повышении температуры параметры элементарных ячеек пленки и подложки возрастают, а величина их рассогласования уменьшается.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н., доценту Максимовой Е.М.

В работе использовался образец феррит-гранатовой пленки, выращенной в Научно-исследовательском центре Функциональных материалов и нанотехнологий Физико-технического института Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.