Электронно-дифракционный анализ кристаллов силицида кобальта по данным дифракции обратно рассеянных электронов

Дроздова Е.В.1, Орехов А. С.2, Архарова Н. А.2, Соломкин Ф. Ю.3, Новиков С.В.3, Исаченко Г.Н. 3, Зайцева Н.В. 3, Шаренкова Н.В. 3, Самунин А.Ю. 3, Бурков А.Т.3, Клечковская В.В.2

студент, 4 курс бакалавриата

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Институт кристаллографии им.А.В.Шубникова. Москва, Россия

3 Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: drozdova.ev16@physics.msu.ru

В настоящее время большое внимание уделяется проблеме сбережения энергоресурсов, поэтому вновь возрастает интерес к материалам, обладающим термоэлектрическими свойствами. CoSi является высокотемпературным термоэлектрическим материалом n-типа проводимости с высоким фактором мощности 35 μW/(K2 cm). Диаграмма состоянии CoSi имеет широкую область гомогенности, в которой стехиометрия меняется в пределах CoSi0,96 –CoSi1,02. Соответственно, при разных условиях синтеза элементный состав материала может меняться, что сильно влияет на его транспортные свойства. В данной работе были исследованы кристаллы CoSi0.69, и CoSi1.26, полученные методом прямого сплавления.

Морфологию, микроструктуру, химический и фазовый состав образцов исследовали на микроскопе FEI Quanta 200 3D при ускоряющем напряжении от 5 до 30 кВ в режимах вторичных и обратно рассеянных электронов [1]. Для установления фазового состава и ориентационного анализа образцов использовалась приставка регистрации дифракции обратно рассеянных электронов EDAX EBSD DigiView. Обработка и интерпретация экспериментальных данных реализована в программной среде MATLAB с помощью пакета MTEX.

Установлено, что обе серии образцов являются двухфазными с различной микроструктурой вторичных фаз. Образцы с номинальным составом CoSi0.69 представляют собой матричный кристалл Co2Si с включениями CoSi. Образцы с номинальным составом CoSi1.26 представляют собой матричный кристалл CoSi с включениями CoSi2. На основе данных ориентации матричного кристалла и влючений проведен текстурный анализ и определены ориентационные соотношения.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в части получения электронно-микроскопических данных.

- Schwartz, A.J., Kumar, M. and Adams, B.L. (Eds.) Electron Backscatter Diffraction in  Materials Science: New York. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000, xvi +339pp.

- David B. Williams and C. Barry Carter. Springer, Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science, Second Edition, New York, 2009, 932 pages