Влияние кислорода на фазовый состав и электрические свойства пленок SIPOS

Курило Н.А., Барков К.А., Нестеров Д.Н., Ивков С.А., Голощапов Д.Л., Величко К.Е., Бирин В.С.

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

kurilo@phys.vsu.ru

Пленки полуизолирующего кремния типа SIPOS (Semi-Insulating Polycrystalline Oxygen-doped Silicon) используются в качестве пассивирующих покрытий в высоковольтных полупроводниковых приборах и ИС, поскольку данные пленки, в отличие от классических диэлектриков SiO2 и Si3N4, не накапливают горячие носители заряда, которые образуются в процессе лавинного пробоя [1]. Однако современная информация о влиянии содержания оксидных фаз в пленках SIPOS на их электрические свойства противоречива, что затрудняет поиск оптимального режима формирования данных пленок.

Исследуемые пленки SIPOS (d ~300 нм) были получены методом химического осаждения из газовой фазы моносилана SiH4 с добавлением закиси азота N2O в качестве источника кислорода при различных соотношениях γ=N2O/SiH4=0÷0.15 при пониженном давлении (20 Па) и температуре 625 оС [2]. Фазовый состав плёнок SIPOS определялся стандартным методом рентгеновской дифракции, методом Raman спектроскопии, а также методом ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии (УМРЭС), которая позволяет устанавливать наличие и соотношение аморфных фаз a-Si и a-SiOx, а также кристаллического c-Si. Для исследования электрических свойств пленок SIPOS на их поверхность были нанесены алюминиевые контакты различной площади. Измерения ВАХ пленок SIPOS проводились на постоянном токе в диапазоне напряжений от -5 В до +5 В на с помощью усилителя тока KEITHLEY-427, коэффициент усиления которого можно изменять в диапазоне 104 - 1011.

Результаты комплексных исследований показывают, что пленки SIPOS при различных значениях γ, имеют сложный фазовый состав нанокомпозитов на основе аморфного кремния, содержащих нанокристаллы кремния и субоксиды кремния, при этом диоксид SiO2 не формируется даже при больших значениях γ. Увеличение содержания кислорода в слоях SIPOS приводит к уменьшению размеров нанокристаллов от 75 нм (при γ=0) до 2-5 нм (при γ=0.15), погруженных в аморфную среду.

ВАХ всех пленок SIPOS с нанесенными на них Al контактами являются линейными. Рассчитанное по ВАХ удельное сопротивление пленок SIPOS увеличивается от ~5.5 ГОм*см до ~190 ГОм*см с ростом параметра γ от 0 до 0,15. Кроме того, с увеличением γ от 0 до 0,15 увеличивается энергия активации проводимости пленок SIPOS от 0,56 эВ до 0,63 эВ.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Воронежской области в рамках научного проекта № 19-42-363013.

1. T. Matsushita et. al, IEEE Transactions on electron devices, 1976, ED-23, 826.

2. Э.П. Домашевская и др., Поверхность, 2015, 12, 24-3.