Теплоемкость легированного эрбием галлий-гадолиниевого граната

И.E. Лезова1, E. В. Шевченко1, E. В. Чарная1, E. Н. Хазанов2, A. В. Таранов2

1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург

2Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, Москва

E-mail: i.lezova@spbu.ru

Галлий-гадолиниевые гранаты Gd3Ga5O12 (GGG) относятся к наиболее известным и широко используемым редкоземельным гранатам [1] и в настоящее время представляют большой практический интерес. Данный материал широко используется в качестве оптических и магнито-оптических элементов, подложек, а также в ювелирной промышленности. Из-за большой величины магнитной энтропии такие материалы были предложены в качестве материалов для магнитных рефрижераторов [2]. В ряде более поздних исследований было показано, что некоторое усиление магнитокалорического эффекта возможно, при замещении в GGG-решетке как ионов гадолиния, так и ионов галлия. В связи с возможным использованием чистых и легированных кристаллов GGG для охлаждения методом адиабатического размагничивания значительное внимание уделялось измерениям их теплоемкости при низких температурах [3,4].

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований теплоемкости в легированном эрбием кристалле галлий-гадолиниевого граната (GGG:Er) в сравнении с данными для нелегированного граната (GGG). в нулевом поле и внешних полях до 9 T, а также теоретическая интерпретация полученных результатов. Экспериментальная теплоемкость чистого и легированного эрбием кристаллов GGG аппроксимирована в температурном интервале 1.9-40 K суммой вкладов аномалий Шоттки, обусловленных ионами гадолиния и эрбия, и решеточных вкладов, рассчитываемых в рамках моделей Дебая и Эйнштейна. Для легированного эрбием кристалла продемонстрирован существенный вклад Шоттки от ионов. На основе анализа величины теплоёмкости была рассчитана энтропия и магнитная энтропия. Показано, что даже слабое легирование эрбием приводит к заметным изменениям энтропии.

Литература

- А.А Каминский. Лазерные кристаллы. Наука, М. 1975. 356 с.

- Y. Hakuraku, H. Ogata. A rotary magnetic refrigerator for superfluid helium production //Journal of Applied Physics.1986, №60, p3266-3268.

# T. Numazawa, K. Kamiya, T. Okano, K. Matsumoto. Magneto caloric effect in (DyxGd1−x)3Ga5O12 for adiabatic demagnetization refrigeration.// Physica B. 2003, №329, p1656-1657

- K. Matsumoto, A. Matsuzakiy, K. Kamiyaz, T. Numazawa. Magnetocaloric Effect, Specific Heat, and Entropy of Iron-Substituted Gadolinium Gallium Garnets Gd3(Ga1-xFex)5O12.// Japanese Journal of Applied Physics 2009,. № 48, 113002.