Синтез и фотокаталитические свойства наночастиц TiO2

Злобин В.В.

Студент

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»

им. В.И. Ульянова (Ленина), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: zvv1210@yandex.ru

Диоксид титана в настоящее время представляет значительный интерес не только как объект научных исследований [1], но и с точки зрения различного практического использования [2]. Несмотря на обилие работ по исследованию влияния условий получения на формирующуюся структуру и свойства наночастиц TiO2 до настоящего времени нет определенности в механизмах образования той или иной модификации диоксида титана и области их устойчивого существования [3,4]. Нет однозначного мнения и о том, какая из модификаций TiO2 является более активным фотокатализатором, как влияет на каталитические свойства морфология и характер поверхности наночастиц [5,6]. В связи с чем, представляет интерес исследование процесса формирования наночастиц диоксида титана, в частности в присутствии гетерогенной примеси, а так же анализ их фотокаталитических свойств.

Исследование влияния примесных фаз на процесс кристаллизации диоксида титана проводили путем осаждения TiO2nH2O из разбавленного раствора TiCl4 в суспензии предварительно полученных наночастиц диоксида титана с различной структурой раствором гидроксида аммония, с последующей термо- и гидротермальной обработкой.

Гидротермальная обработка проводилась при температуре T = 250, 350°С и давлении P = 30, 70 МПа, продолжительность изотермической выдержки варьировалась от 15 мин. до 4 ч. Термообработка проводилась при фиксированном времени выдержки в широком диапазоне температур T = 100°С – 1000°С. Синтезированные материалы исследовались комплексом методов физико-химического анализа.

В ходе исследования показано, что гетерогенные примеси в виде кристаллического TiO2 не могут рассматриваться ни как пространственные ограничения, препятствующие кристаллизации, ни как центры первичной нуклеации. При термообработке композиции TiO2nH2O/TiO2(Рутил) гетерогенные включения оказывают промотирующее влияние на фазовый переход анатаз – рутил. Решающее влияние на фотокаталитическую активность диоксида титана оказывает формирующийся в ходе процесса синтеза материала интерфейс между различными модификациями TiO2.

Литература

1. Liang, S., Deng, X., Xu, G., Xiao, X., Wang, M., Guo, X., Ma, P., Cheng, Z., Zhang, D., Lin, J. A Novel Pt – TiO2 Heterostructure with Oxygen‐Deficient Layer as Bilaterally Enhanced Sonosensitizer for Synergistic Chemo‐Sonodynamic Cancer Therapy // Adv. Funct. Mater. 2020.

2. Shahvaranfard F., Altomare M., Hou Y., Hejazi S. et al. Engineering of the Electron Transport Layer/Perovskite Interface in Solar Cells Designed on TiO2 Rutile Nanorods //    Adv. Funct. Mater. 2020.

3. Qu Y., Duan X. Progress, challenge and perspective of heterogeneous photocatalysts // Chem. Soc. Rev. 2013. V. 42. P. 2568 − 2580.

4. Rahiminezhad-Soltani M., Saberyan K., Shahri F., Simchi A. Formation mechanism of TiO2 nanoparticles in H2O – assisted atmospheric pressure CVS process // Powder Technology, 2011, 209 (1 – 3), P. 15 – 24.

5. Ivanov V.K., Maksimov V.D., Shaporev A.S. et al. Hydrothermal synthesis of efficient TiO2-based photocatalysts // Russian Journal of Inorganic Chemistry. 2010. Vol. 55, №. 2. P. 150 – 154.

6. Kolen’ko Y.V., Garshev A.V. et al. Photocatalytic activity of sol-gel derived titania converted into nanocrystalline powders by supercritical drying // Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2005, 172, P. 19 – 26.