Влияние концентрации солей на скорость осаждения наночастиц ZnO

Юдникова А.А.

Студент

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

отделение материаловедения, Томск, Россия

E–mail: arina_dosymbetova@mail.ru

Высокий спрос на наночастицы ZnO и большие объемы их производства привели к созданию активных источников выделения наночастиц в окружающую среду [1]. При попадании в гидросферу, наночастицы могут быть токсичны для гидробионтов [1,4] и растений [5], при этом свойства наночастиц сильно зависят от условий, включая концентрацию и размер частиц [2], рН и состав среды [3]. Несмотря на актуальность, до сих пор не хватает данных о физико-химических свойствах наночастиц в поверхностных водах, необходимых для прогнозирования опасности наночастиц в водных средах. Целью настоящей работы являлось оценить влияние концентрации солей NaCl и CaCl2 на скорость осаждения наночастиц ZnO в водных суспензиях.

В работе исследовали наночастицы ZnO (производитель NanoAmore, СЩА) со средним размером согласно данным просвечивающей электронной микроскопии 40 нм. Суспензии наночастиц готовили в пластиковых емкостях объемом 50 мл путем добавления взвешенной навески сухих частиц к приготовленным растворам NaCl и CaCl2 с ионной силой соли 0,5…500 моль/л. Концентрация частиц составляла 1000 мг/л. Стакан с приготовленной суспензией закрывали крышкой и помещали в ультразвуковую ванну ГРАД 28-35 (Grade Technology, Россия, 55 Вт) на 15 минут. Скорость осаждения частиц определяли, как изменение коэффициента светопропускания в течение 60 минут (ΔТ60, %) в суспензии на спектрофотометре PD-303 (Apel, Россия) при 440 нм.

Согласно полученным данным наночастицы осаждались в приготовленных растворах, при этом процесс осаждения можно условно разделить на три этапа: до 20 мин, 20…40 мин, и 40…60 мин. При этом независимо от вида и концентрации соли максимальное значение скорости осаждения суспензий наблюдается на первом этапе.

При добавлении солей в дисперсионную среду (ионная сила 0,5 М) седиментационная устойчивость частиц меняется не значительно. Например, ∆Т60 увеличилась до 5,6 и 1,7 %, в 0,5 М растворе NaCl и СаCl2, соответственно, по сравнению с 4,5 % в воде. При увеличении концентрации электролитов седиментационная устойчивость наночастиц продолжает уменьшаться. Например, в растворе солей с ионной силой 0,5…5…50 М величина ∆Т60 составляет 5,6…46,5…63,9 и 1,7...40,6...58,5 %, соответственно, для NaCl и СаCl2.

Далее показано, что при ионной силе 50 М скорость осаждения в NaCl на 3,9...5,9 % выше по сравнению с CaCl2, а при >50 М состав соли не влияет на скорость осаждения наночастиц ZnO в суспензиях.

Благодарность научному руководителю Годымчук А.Ю.

Литература

1. Томилина И.И. Влияние нано-, микрочастиц и ионов цинка на пресноводных гидробионтов разных трофических уровней // Биология внутренних вод. 2014. №1.

2. Peng Y.-H., et al. The effect of electrolytes on the aggregation kinetics of three different ZnO nanoparticles in water // Science of the Total Environment. 2015. V. 530-531. р.183–190.

3. Ren M., et al. Aggregation behavior of TiO2 nanoparticles in municipal effluent: Influence of ionic strengthen and organic compounds // Water Research. 2017. V.123. р. 676–686.

4. Park J., et al. Effect of salinity on acute copper and zinc toxicity to Tigriopus japonicus: The difference between metal ions and nanoparticles // Marine Pollution Bulletin. 2014. V.85. р.526–531.

5. Zhu J., et al. Increased ZnO nanoparticles toxicity to wheat upon co-exposure to phenanthrene // Environmental Pollution. 2019. V. 247. р. 108-117.