Изучение замещения Pb2+ в перовскитной системе CsPbI3 катионами Ca2+

Михеева М.М.1,2

Студент

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Институт химии и проблем устойчивого развития, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

E–mail: maria210900@gmail.com

В настоящее время эффективность солнечных батарей на основе галогенидных комплексов свинца превышает 25%. Основным препятствием для коммерциализации данных устройств является быстрая деградация фотоактивного слоя, обусловленная, в частности, присутствием органических катионов в структуре наиболее эффективных перовскитных материалов. Аналогом гибридных перовскитов является полностью неорганический α-полиморф CsPbI3, формирующийся при температуре >3000C. Йодоплюмбат цезия при понижении температуры испытывает структурный переход в желтую δ-фазу с потерей фотовольтаических свойств [1].

Целью данной работы стало исследование влияния частичной замены свинца меньшим по размеру катионом Ca2+ на эффективность и фотостабильность черной фазы CsPbI3 в тонких пленках и в структуре солнечных батарей.

Было установлено, что замещение свинца катионами Ca2+ в концентрациях от 5 до 30 мольных % способствует стабилизации черной орторомбической фазы: она образуется уже при низкотемпературном отжиге около ~100оС. Пленки составов CsPb1-xCaxI3  характеризовали методами рентгенофазового анализа и оптической спектроскопии, а также сканирующей электронной микроскопии и EDX микроанализа.

Составы CsPb1-xCaxI3 были исследованы в качестве фотоактивных материалов в структуре солнечных элементов FTO/TiO2/PCBM/перовскит/PTA/MoO3/Ag. Найдены оптимальные толщины и температуры отжига перовскитных пленок с содержанием кальция 5, 8, 10%. Были также оптимизированы толщины верхних зарядово-транспортных слоев для каждого из изученных составов. Исследовано влияние оксидных и полимерных зарядово-транспортных слоев на фотостабильность пленок CsPb0.9Ca0.1I3.

Солнечные батареи на основе полностью неорганического материала CsPb0.92Ca0.08I3 в предварительных экспериментах показали КПД 7.3% (рисунок 1а) и максимальную квантовую эффективность ~85% (рисунок 1б).

Рисунок 1. Вольтамперная характеристика (a) и результаты измерения квантовой эффективности (б) солнечной батареи с фотоактивным материалом CsPb0.92Ca0.08I3.

Литература

1. C. Lau et al. Enhanced performance: Via partial lead replacement with calcium for a CsPbI3 perovskite solar cell exceeding 13% power conversion efficiency // Journal of Materials Chemistry A. 2018. V. 6. p. 5580-5586.