Криохимическая модификация и физико-химические свойства наноформ антибактериального препарата диоксидина

Соловьев А.В., Морозов Ю.Н., Шабатина Т.И.

Студент

Московский государственный университет, химический факультет

имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Email: fa.andrey@mail.ru

Уменьшение размеров частиц лекарственных субстанций, а также синтез новых метастабильных полиморфных модификаций являются перспективными направлениями повышения эффективности известных лекарственных препаратов [1-2].

Разработанная нами криохимическая методика получения наночастиц основывается на переводе исходного лекарственного препарата в газовую фазу путем сублимации, направленном переносе молекул вещества потоком газа – носителя с последующей конденсацией вещества на охлаждаемой жидким азотом подложке. Для сублимации исходного вещества было предложено устройство, описанное в [3].

В рамках данного исследования была проведена серия экспериментов по получению наноформ антибактериального препарата диоксидина с использованием различных потоков газа-носителя СО2 (см. Таблицу 1).

| Расход CO2, моль/ч | Поток СО2, молекул* c-1*см-2*10-16 | Отношение потоков dioxidine/CO2 | Фазовый состав | Удельная поверхность, S/m, м2/г | Размер частиц, нм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 0 | Т:Н = 7:1 | 9,6 | 414±80 |
| 0,2 | 1,4 | 1,85 | Т:М = 2:1 | 33 | 120±24 |
| 0,45 | 3,1 | 4,16 | Т : М = 1 : 1 | 34 | 118±23 |
| 1,00 | 7,0 | 9,24 | Т:М = 1 : 1,5 | 37 | 108±22 |
| 1,5 | 10,5 | 13,88 |  | 43 | 93±20 |
| 4,5 | 31,4 | 41,63 | Т:? = 3:2 | 71 | 56±11 |
| 7,5 | 52,3 | 69,40 |  | 71 | 56±11 |
| 10,0 | 69,7 | 92,50 | Т:? = 3:2 | 78 | 51±10 |

Таблица 1: Структурно-размерные характеристики криохимически модифицированного диоксидина

Полученные наноформы имеют молекулярный состав идентичный исходному, что подтверждено методом ЯМР и УФ-спектроскопии. Согласно данным рентгенофазового анализа, исходный диоксидин представляет собой моногидратную форму (Н), в то время как криохимически модифицированный диоксидин содержит смесь безводных  полиморфных модификаций – моноклинной (М) и триклинной (Т) [4], соотношение которых зависит от потока газа-носителя. При высоких величинах потока газа – носителя зафиксировано образование ранее неизвестных полиморфных модификаций.

Оценка размера частиц осуществлена методом низкотемпературной адсорбции-десорбции инертного газа. Обнаружено закономерное уменьшение размеров частиц с ростом потока газа-носителя, что демонстрирует возможность регулирования этого параметра. Установлено, что скорость растворения в воде криомодифицированного препарата в 8 - 14 раз превышает таковую для исходного вещества.

Авторы благодарят Российский научный фонд (грант РНФ 16-13-10365) за финансовую поддержку работы.

Литература

1. L. Gao, G. Liu, J. Ma, X. Wang, L.Zhou, X. Li // J. Controlled Release. 2012. V. 160(3). P. 418.

2. K. Higashi, K. Ueda, K. Moribe //Adv. Drug Del. Rev. 2017. V. 117. P. 71.

3. В.С. Комаров, С.П. Михалев, Ю.Н. Морозов, Г.Б. Сергеев //Патент РФ № 2295511.

4. Shabatina T. I., Vernaya O. I., Shabatin V. P., Evseeva I. V., Melnikov M. Ya., Fitch A. N., Chernyshev V. V. Cryochemically Obtained Nanoforms of Antimicrobial Drug Substance Dioxidine and Their Physico-chemical and Structural Properties // Crystals 2018. V.8. P.298