Изучение фазовых равновесий в тройной системе Cd3As2-MnAs-CdAs2

Аррыкова Н.Ё1,2

Студент

1 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия

2 Институт общей и неорганической химии им Н.С.Курнакова РАН, Москва, Россия

E-mail: nairaarrykova@gmail.com

В качестве материалов спинтроники перспективными являются структуры, образованные ферромагнетиками и полупроводниками. [1] Для таких структур интересными являются системы Cd3As2-MnAs и CdAs2-MnAs. Эти системы образованы полупроводниковыми фазами и ферромагнетиком с температурой выше комнатной. В качестве объекта исследований выбрана система Cd3As2-MnAs, являющаяся составляющей частью тройной системы Cd3As2-MnAs-CdAs2. Комплексом методов физико-химического анализа, включая РФА, ДТА и микроструктурные исследования, установлено, что тройная система ограничена тремя квазибинарными разрезами Cd3As2 – MnAs, CdAs2 – MnAs и Cd3As2 – CdAs2 эвтектического типа. Для разрезов Cd3As2 – MnAs и CdAs2 – MnAs координаты эвтектики составляли, соответственно, 75 мол. % Cd3As2 – 25 мол. % MnAs, Tпл.эв =604°C и 92 мол. % CdAs2 – 8 мол. % MnAs, Tпл.эв=608 °C.  Фазовая диаграмма системы Cd3As2-MnAs-CdAs2 представлена на рис.1 [2]. Для сплавов системы CdAs2-MnAs были получены образцы, закристаллизованные с высокой скоростью охлаждения, с наноразмерными включениями ферромагнитной фазы ≤ 40 н MnAs. Изучение электрических свойств и магнитных свойств показало, что они являются ферромагнетиками с Tc = 340 °С и высокими значениями магнитосопротивления, что представляет практический интерес для создания перспективных материалов спинтроники.

Рис. 1 Фазовая диаграмма системы Cd3As2-MnAs-CdAs2

Выражаю особую благодарность моему научному руководителю профессору д.х.н., гл. научн. сотр. ИОНХ РАН Маренкину С.Ф. за значимые замечания и важнейшие советы при проведении исследования и оформления данной работы.

Литература

- Маренкин С.Ф., Изотов А.Д., Федорченко И.В., Новоторцев В.М. Синтез магнитогранулированных структур в системах полупроводник–ферромагнетик // Журн. неорган. химии. 2015. Т. 60. № 3. С. 343–348. DOI: 10.7868/S0044457X15030149

- Риль А.И., Федорченко И.В., Маренкин С.Ф., Кочура А.В., Кузько А.Е. Фазовые равновесия в тройной системе CdAs2-Cd3As2-MnAs // Журн. Неорган. химии. 2017. Т. 62. № 7. С. 977-987. DOI: 10.7868/S0044457X17070200