Синтез и температурная зависимость люминесценции феноксибензоатов европия-тербия с фенантролином

Поморцева В.С.1, Орлова А.В.2

Студент

1Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: veron_pom@mail.ru

Широкое использование координационных соединений (КС) лантанидов обусловлено такими их свойствами, как длительные времена жизни и узкие эмиссионные полосы. Целый ряд применений основан на изменении фотофизических свойств КС лантанидов при изменении внешних условий, что позволяет использовать соединения не только как эффективные люминофоры, но и как сенсоры. Одним из таких применений является бесконтактная термометрия, необходимая при измерении объектов малого масштаба, при работе с высокими температурами, а также при проведении картировании.

Одними из наиболее актуальных применений бесконтактных термометров являются измерения в физиологическом диапазоне (35-45ºС) и измерения при повышенных температурах. Из-за требуемой высокой термической стабильности при повышенной температуры до сих пор были использованы только неорганические соединения, обладающие низкой интенсивностью люминесценции. В нашей работе впервые для этого использованы координационные соединения, поскольку введение органического лиганда позволяет повысить интенсивность люминесценции за счёт эффекта сенсибилизации.

В данной работе в качестве материала для люминесцентной термометрии был выбран феноксибензоат тербия-европия с фенантролином, поскольку мы ожидали от него высокой термической стабильности и высокого квантового выхода. Поэтому целью нашей работы стало получение биметаллических КС европия-тербия с феноксибензоат-ионом и фенантролином и изучение температурной зависимости их люминесценции.

Для достижения поставленной цели были получены соединения состава 
Tb1-xEux(pobz)3Phen(H2O)n, где х=0.005-0.04, обладающие термической стабильностью до 150℃, квантовые выходы для которых достигают 40%. Для дальнейших исследований был выбран комплекс Tb0.99Eu0.01(pobz)3Phen(H2O)n, так как соотношение интенсивностей эмиссионных полос европия (613нм) и тербия (590нм) ( в его спектре было близко к единице.

Из-за возможности различного применения таких термометров измерения температурной зависимости люминесценции проводили при двух различных наборах условий: для физиологических применений измерялась суспензия в альгинате, а для измерения в двигателях и других устройствах и процессах - порошок. Для данного образца была измерена  зависимость LIR от температуры и рассчитана чувствительность  (%/К). В физиологическом диапазоне чувствительность достигает значения 1.6 %/K, а в диапазоне от комнатной температуры до 150 ºС максимальная чувствительность достигла 3%. Полученные чувствительности являются достаточно высокими для практического применения термометра на основе Tb0.99Eu0.01(pobz)3Phen.