Димерные наночастицы магнетит-золото для доставки противоопухолевых препаратов

Чмелюк Н.С.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий,

Москва, Россия

E–mail: nellichmelyuk@yandex.ru

Для преодоления множественной лекарственной устойчивости применяется комбинированная противоопухолевая терапия. Она может быть направлена либо на подавление пролиферации клеток за счет нескольких механизмов действия различных веществ, либо на сочетание противоопухолевого агента с другими методами лечения (радиотерапия, иммунотерапия, гормональная терапия). Совместно два и более лекарств могут проявлять аддитивный, антагонистический или синергический эффекты в зависимости от молярного соотношения, в котором они попадают в клетку. Чтобы достичь желаемого терапевтического эффекта доставку пар препаратов в опухолевые клетки предлагается проводить с использованием димерных наночастиц магнетит-золото. Такие частицы обладают двумя поверхностями, позволяющими проводить двойную специфическую функционализацию для дальнейшей загрузки лекарственных веществ различной природы (гидрофильность/гидрофобность, заряд) в необходимых соотношениях.

Целью работы является исследование доставки двух противоопухолевых препаратов, проявляющих синергический эффект, на димерных наночастицах магнетит- золото.

Цитоксичность комбинаций пар противоопухолевых препаратов (доксорубицин, цисплатин, паклитаксель, метотрексат) с различными механизмами действия определяли с помощью MTS-реагента in vitro на трансформированных клеточных линиях, таких как CT26, 4T1 и HUH7. Наилучшие результаты показало сочетание доксорубицина с цисплатином в различном молярном соотношении. Димерные наночастицы получали путем термического разложения различных прекурсоров железа в высококипящих растворителях в присутствии наночастиц золота. Для физико-химической характеристики полученных наночастиц использовали следующие методы анализа: просвечивающая электронная микроскопия, динамическое светорассеивание, рентгеноструктурный анализ, магнитометрия, термогравиметрический анализ, магнитно-резонансная томография. В настоящее время получены стабильные в органических растворителях димерные наночастицы магнетит-золото различных размеров с помощью варьировании молярного соотношения [Fe]/[Au] с использованием в качестве прекурсора Fe(CO)5. При увеличении значения [Fe]/[Au] от 0,22 до 0,66 размер димерных частиц уменьшается от 20,6±3,3 до 10,8±1,7 нм для магнетита и с 4,5±0,9 до 3,5±1,2 нм для золота, соответственно. Селективную функционализацю поверхности проводили с помощью дофамина и ПЭГа для магнетита и SH-ПЭГ-СООН для золота. Гидродинамический размер частиц в изотонических растворах не превышал 200 нм. Частицы не обладали выраженной цитотоксичностью в исследуемых концентрациях (0-200 мкг/мл по Fe3O4).

В дальнейшем будет проведена загрузка пар лекарственных веществ на такие частицы и исследована их цитотоксичность на выбранных клеточных линиях.