Полимерные композиционные материалы с эффектом памяти формы на основе полилактида для «самоустанавливающихся» костных имплантатов

Жукова П.А.

Студент

Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС»,

Центр Композиционных Материалов, Москва, Россия

E-mail: zhukova.pa@yandex.ru

В современном мире большое внимание исследователей привлекает такое направление науки как тканевая инженерия. Создание синтетических материалов, способных заменить нативные биологические структуры, стало одной из главных задач этого направления. К материалам, используемым в тканевой инженерии, предъявляются высокие требования, индивидуальные для каждого применения. Наиболее востребованными в хирургической практике являются материалы, способные заменить костную ткань.

Данная работа посвящена созданию и исследованию свойств полимерного композиционного материала на основе полилактида [1,2]. Этот биосовместимый, биорезорбируемый полимер интересен своим ярко выраженным эффектом памяти формы, а также возможностью использовать его для 3D-печати.

Главный упор работы направлен на то, чтобы использовать эффект памяти формы в условиях организма человека. Для этого была снижена температура активации этого эффекта. В большинстве случаев для полимерных материалов температура активации эффекта памяти формы Тэпф соотносится с температурой стеклования Тg. Для полилактида Тg находится в диапазоне 55 - 65 ℃. Эта температура была снижена до допустимых 45 ℃ с помощью введения в состав 10% пластификатора – поликапролактона [3]. Для полученного состава был проведен ряд исследований: исследование механических свойств (проверка работы памяти формы), ИК-спектроскопия, определение краевого угла смачивания, сканирующая электронная микроскопия.

Другой не менее важной задачей является подбор метода активации эффекта памяти формы. В рамках данной работы предполагается активировать эффект с помощью введенных в полимерный состав магнитных частиц CoFe2O4. При микроволновом воздействии на предварительно сжатый скаффолд частицы нагреваются и передают тепло полимеру. При достижении 45 ℃ скаффолд начинает разворачиваться, возвращая свою первоначальную форму.

Современные технологии позволяют создавать индивидуальные модели костных дефектов, а 3D-печать воспроизводить их. Таким образом, появляется возможность получения имплантата, который будет геометрически-точно соответствовать дефекту кости и более того, сможет «сам» принять нужное положение в месте дефекта. Появление таких имплантатов упростит работу хирургов, сократит время операции и период восстановления пациента.

Литература

1 Senatov F.S., Niaza K.V., Zadorozhnyy M.Yu., Maksimkin A.V., Kaloshkin S.D., Estrin Y.Z. Mechanical properties and shape memory effect of 3D-printed PLA-based porous scaffolds // Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 2016. V.57. P. 139-148.

2 Senatov F.S., Zadorozhnyy M.Yu., Niaza K.V., Medvedev V.V., Kaloshkin S.D., Anisimova N.Yu.  Shape memory effect in 3D-printed scaffolds for self-fitting implants // European Polymer Journal, 2017. V. 93. P. 222-231.

3 Hassanajili S., Karami-Pour A., Oryan A., Talaei-Khozani T. Preparation and characterization of PLA/PCL/HA composite scaffolds using indirect 3D printing for bone tissue engineering // Materials Science and Engineering: C, 2019.V. 104.