Синтез и фотокаталитические свойства наноструктур p-Cu2O/n-ZnO

Федичев А.Е., Зимбовский Д.С., Баранов А.Н.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Alexator_goalkeeper@inbox.ru

Фотокатализаторы на основе Cu2O обладают такими преимуществами, как: способность поглощать свет в видимом диапазоне и простота синтеза. В то же время они химически нестабильны и не выдерживают многократного использования. Введение вспомогательных слоев и материалов, обеспечивающих хорошую защиту поверхности Cu2O от фотодеградации, является решением данной проблемы.

Использование оксида цинка, как широкозонного полупроводника с n-типом носителей за счёт лучшего разделения заряда при поглощении света, приводит к улучшению фотокаталитических свойств структур тира p-Сu2O/n-ZnO[1-3]. Поиск условий получения подобных структур, для которых значение фототока будет максимальным, является целью данного исследования.

В настоящей работе методом электрохимического осаждения в щелочных растворах, содержащих комплексы меди, были получены слои Cu2O на проводящих подложках ITO. Последующее нанесение частиц ZnO на поверхность Cu2O осуществляли распылительным методом с помощью компрессионного небулайзера исходя из а) спиртовых растворов ацетата цинка (ZnAc2*H2O) с добавлением аммиака, б) спиртового коллоидного раствора наночастиц ZnO.

Согласно данным о фотокаталитической активности полученных материалов, образцы, содержащие наночастицы ZnO, характеризуются более высокими значениями тока при развёртке напряжения по сравнению с образцами, полученными с использованием ацетатных растворов, и демонстрируют лучшую устойчивость при повторных измерениях.

Литература

1. Joon-Soo Yoon, Joo-Won Lee, Yun-Mo Sung: Enhanced photoelectrochemichal properties of Z-sheme/p-n Cu2O PV-PEC cells, J. of Alloys and Compounds, 2019.

2. Kathalingama A., Dhanasekaran Vikramanb, Hyun-Seok etc: Facile fabrication of n-ZnO nanorods/p-Cu2O heterojunction and its photodiode property: Optical Materials, 2017.

3. Ch.-Y. Chaing, Y. Shin, Sh. Ehrman: Dopant effects on conductivity in cooper oxide photoelectrochemical cells, Appl.Energy, 2016.