Гексагональные ферриты с ультравысокими значениями коэрцитивной силы и субтерагерцовыми частотами ферромагнитного резонанса

Горбачев Е.А.1, Слепцова А.Е.1, Козлякова Е.С.2, Елисеев А.А.1, Алябьева Л.Н.3,
Горшунов Б.П.3, Трусов Л.А.4, Казин П.Е.4

Аспирант

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

3Московский физико-технический институт(национальный исследовательский университет), лабратория терагерцовой спетроскопии, Долгопрудный, Россия

4Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: gorbachevgenij@gmail.com

Гексагональные ферриты со структурой магнетоплюмбита (гексаферриты М-типа) являются одними из важнейших материалов для постоянных магнитов. Ферриты данного класса имеют высокую одноосную магнитокристаллическую анизотропию (МКА) с легкой осью параллельной c-оси элементарной ячейки. Атомы железа в структуре гексаферрита находятся в пяти подрешетках 2a, 2b, 4f1, 4f2, 12k, обуславливая ферримагнитную природу материала. Считается, что МКА гексаферритов определяет железо в тригонально-бипирамидальной позиции 2b, тогда как остальные подрешетки вносят незначительный вклад в K1 [1, 2]. Высокая намагниченность насыщения (65 эме/г для SrFe12O19 [3]) и наличие пяти подрешеток железа делают данный материал привлекательным с точки зрения увлечения коэрцитивной силы путем частичного замещения железа диамагнитными атомами. Так, недавно нами был разработан простой метод получения однодоменных гексаферритов стронция с высокой степенью замещения железа на алюминий Sr1-x/12Cax/12Fe12-xAlxO19 (x > 2) и впервые были получены гексаферриты с гигантскими (> 20 кЭ) значениями коэрцитивной силы [4].

В данной работе обсуждаются магнитные характеристики образов с содержанием алюминия x = 4, 4.5, 5, 5.5, 6. Особое внимание уделяется изучению температурных зависимостей магнитокристаллической анизотропии, полученных материалов.

Литература

- N. Fuchikami, J. Phys. Soc. Jpn., 1965, 20, 760.

- Y. Xu, G. Yang, D. Chu and H. Zhai, Phys. Status Solidi B, 1990, 157, 685.

- T. Koutzarova, S. Kolev, C. Ghelev, K. Grigorov and I. Nedkov, in Advances in Nanoscale Magnetism, eds. B. Aktas and F. Mikailov, Springer, Berlin Heidelberg, 2009, 183-203.

- L.A. Trusov, E.A. Gorbachev, V.A. Lebedev, A.E. Sleptsova, I.V. Roslyakov, E.S. Kozlyakova, A.V. Vasiliev and P.E. Kazin, Chem. Commun., 2018, 54, 479-482.