Новый подход к химической характеризации сенсорных материалов на основе металло-галогенидных перовскитных соединений методами микро-РФА и ИСП-МС

Елисеев Е.А.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: eliseewegor@yandex.ru

Перовскитные соединения общей формулой ABX3, где А – щелочной металл (напр., Cs), В – Pb либо Sn, Х – Cl, Br или I, характеризуются высоким светопоглощением, диапазон которого можно варьировать в видимой и ближней ИК области путем изменения катионных и анионных компонентов, что вызвало широкое применение этих материалов в оптоэлектронике, в частности, в качестве фотосенсибилизаторов для широкозонных оксидов (напр., ZnO) [1]. Оптические свойства материала зависят в первую очередь от состава и количеств Cs, Pb, галогенидов, а также основы – Zn [2]. Для анализа новых материалов чаще всего применяется метод ЭДРС, однако приводимые результаты определения локальны и, как правило, носят оценочный характер. В настоящей работе предложен подход к совместному определению Cs, Pb, Hal, Zn в сенсорных материалах для выявления взаимосвязи “состав – функциональные свойства”.

Для валидации результатов, полученных методом микро-РФА в отсутствие стандартных образцов состава, разработан подход к анализу чувствительного слоя сенсора методом ИСП-МС. Установлено, что совместное определение Cs, Pb и Br методом ИСП-МС возможно в 2% HNO3. Показано, что анализ состава реального композита ZnO/CsPbBrx в этих условиях отвечает соотношению Cs:Pb 1:1, что позволяет предположить присутствие единственной фазы CsPbBr3.

Проведена оптимизация условий совместного определения Cs, Pb и I методом ИСП-МС в щелочных растворах. Показано, что в растворах гидроксида тетраметиламмония (TMAH) все элементы определяются правильно. Установлена стехиометрия сенсибилизатора в реальном композите ZnO/CsPbIx, отвечающая составу CsPbI3,5.

Проведен расчет количественного соотношения элементов в тонком сенсорном слое с применением результатов ИСП-МС для калибровки результатов РФА по площадям пиков. Получены данные распределения компонентов сенсора методом микро-РФА с элементным картированием. Показано, что с помощью микро-РФА с картированием можно оценить равномерность распределения квантовых точек в сенсорном слое. Показана возможность быстрого и правильного определения состава чувствительного слоя сенсора in situ методом микро-РФА.

Предложенный подход применен для изучения связи «состав – свойства» композитов ZnO/CsPbBr3. Установлено, что фотопроводимость структуры под действием видимого света зависит от концентрации CsPbBr3.

Литература

1. Protesescu, L., Yakunin, S., Bodnarchuk, M. I. et al. Nanocrystals of Cesium Lead Halide Perovskites (CsPbX3, X = Cl, Br, and I): Novel Optoelectronic Materials Showing Bright Emission with Wide Color Gamut // Nano Letters. 2015, №15(6). p. 3692–3696.

2. Дроздов К.А., Крылов И.В., Чижов А.С., Румянцева М.Н., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р. Оптически индуцированный зарядовый обмен в композитных структурах на основе ZnO с внедренными нанокристаллами CsPbBr3 // Физика и техника полупроводников. 2019. Т. 53. №6.

Элементное картирование выполнено при поддержке Программы развития Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (рентгенофлуоресцентный спектрометр Tornado M4 Plus).