Влияние условий кристаллизации полилактида на его структуру 
и механические свойства в среде этанола

Иванова О.А., Трофимчук Е.С., Москвина М.А.

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: olga12hf@gmail.com

Известно [1], что при одноосном деформировании аморфной пленки полилактида (ПЛ) в присутствии алифатических спиртов реализуется классический механизм крейзинга, когда наблюдается чередование блочного недеформированного полимера и непосредственно крейзов, имеющих пористую структуру. При растяжении частично кристаллической пленки деформация происходит по делокализованному механизму, при котором формирование фибриллярно-пористой структуры происходит в межкристаллитных областях одновременно по всему объему образца. К настоящему моменту в литературе не описаны закономерности и условия реализации делокализованного механизма крейзинга для пленки ПЛ.

Цель работы – установить закономерности кристаллизации аморфных пленок ПЛ, изучить влияние условий кристаллизации на получаемые структуры и механические свойства, определить оптимальные условия реализации делокализованного крейзинга.

В работе использовали пленки толщиной 80-85 мкм, полученные из гранул ПЛ марки 4032D (Tg=63oC) методом горячего прессования с быстрым закаливанием. Кристаллизацию полимерных пленок осуществляли в среде этанола при 50°С. Время отжига варьировали от 15 до 60 минут. В данных условиях происходит набухание ПЛ в этаноле (степень набухания составляет около 9 мас.%), что приводит к снижению его температуры стеклования и кристаллизации. Установлено, что доля кристаллической фазы существенно зависит от времени отжига. Соответствующие значения степени кристалличности и размеров полученных кристаллитов приведены в Таблице 1. Механические свойства отожженных образцов изучали методом динамометрии в среде этанола. Обнаружено, что с увеличением времени отжига существенно растет модуль упругости (от 50 до 450 МПа) и значительно меняется форма динамометрической кривой. Установлено, что образцы ПЛ, отожженные не менее 20 мин, показывают большие обратимые деформации (значения относительной усадки в продольном направлении достигают 70-78%). При этом пленки со степенью деформации 100-150% после удаления этанола имеют открыто-пористую структуру (величина эффективной объемной пористости составляет около 40 об.%), что указывает на протекание механизма делокализованного крейзинга в процессе растяжения.

На основе полученных пористых матриц представляется возможным получение нанокомпозиционных материалов с необходимыми функциональными свойствами.

Таблица 1. Влияние времени отжига пленки полилактида на степень кристалличности и размер кристаллитов (ОКР).

| tотж, мин | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α, % | 5 | 16 | 23 | 28 | 36 |
| d, nm | 7 | 15 | 14 | 16 | 14 |

Литература

1. Trofimchuk ES, Efimov AV, Ivanova OA, et al., ACS applied materials & interfaces, 2017, V.9, №39, P 34325-34336.2.