Особенности процессов фрагментации и репликации частиц при кратковременной 1,4-транс-полимеризации изопрена на гетерогенном титан-магниевом катализаторе

Стяжкин Д.В., Плотникова Н.В.

Младший научный сотрудник

Уфимский институт химии - обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского Федерального исследовательского центра Российской академии наук, Уфа, Россия

E–mail: styazhkin.dv@yandex.ru

Транс-1,4-полимеризация изопрена под действием гетерогенного титан-магниевого катализатора сопровождается процессами репликации и фрагментации полимерных частиц, данные процессы оказывают влияние на молекулярно-массовые характеристики получаемых полимеров и дисперсные характеристики полимерных гранул [1-5].

Исследование процессов репликации и фрагментации полимерных частиц на самых ранних стадиях 1,4-транс полимеризации изопрена показало, что через 0.1 с полимеризации возникают две фракции полимерных гранул, содержащие значительно фрагментированные частицы катализатора и различающиеся по размерам частиц. Показано, что фрагментация всей полимерной гранулы ведет к снижению средних молекулярных масс полимера, а фрагментация частиц катализатора внутри – к их увеличению, при этом, внутренняя фрагментация подразумевает, что фрагментируются только частицы катализатора без фрагментации гранул, а внешняя затрагивает также и фрагментацию частиц катализатора внутри гранул. Чередование фрагментаций объясняется колебаниями концентрации активных центров и, соответственно, числом растущих цепей, и диффузионными затруднениями в стадии роста.

В течение первых 0.7 с полимеризации изменения в дисперсном составе суспензий полимера связаны с внутренней и внешней фрагментацией, в то время как репликация носит локальный характер. При этом более масштабная репликация начинается вследствие чередования внутренней и внешней фрагментации, что приводит к возникновению полимерных гранул, принимающих участие в репликации до глубокой конверсии. Показано, что размер полимерных гранул через 1 ч после начала полимеризации превышает размер исходных частиц катализатора в 5 раз, что также свидетельствует об усилении процесса репликации с течением времени.

Проведенные исследования позволяют найти пути разработки более эффективных методов получения 1,4-транс-полиизопрена и других 1,4-транс-полидиенов за счет целенаправленного воздействия на дисперсно-морфологическую структуру частиц катализатора.

Литература

1. Букатов Г.Д., Сергеев С.А., Захаров В.А., Потапов А.Г. Нанесенные титанмагниевые катализаторы полимеризации пропилена // Кинетика и катализ. 2008. Т. 49. c. 824 – 832.

2. Boor J. Ziegler-Natta Catalysts and Polymerization. New York: Academic Press, 1979. p. 576.

3. Zheng X., Pimplapure M.S., Weickert G., Loos J. Influence of Copolymerization on Fragmentation Behavior Using Ziegler‐Natta Catalysts // Macromol. RapidCommun. 2006. V. 27. p. 15.

4. Мкртчян С.А., Уваров Б.А., Цветкова В.И., Товмасян Ю.М., Чистяков С.О., Рачинский Г.Ф., Дьячковский Ф.С. Закономерности формирования и роста частиц полипропилена и полиэтилена при полимеризации олефинов на нанесенных катализаторах // Высокомолек. Соед. А. 1986. Т. 28. c. 2108.

5. Han J.J., Yoon W.J., Lee H.W., Choi K.Y. Rate and molecular weight distribution modeling of syndiospecific styrene polymerization over silica-supported metallocene catalyst // Polymer. 2008. V. 49. p. 4141 – 4149.